ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ В МИКРОСТРУКТУРЕ

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Реков А.М.

г. Первоуральск, Россия

Методом малобазных делительных сеток [1] определены параметры неоднородности полей  деформации в микроструктуре технически чистого титана ВТ1-0, сплава циркония и алюминиево-медного сплава Д16 (2420). Испытания проводились при одноосном растяжении образцов при комнатной температуре. Образцы титана и циркониевого сплава вырезались из трубной заготовки (вдоль образующей трубы). Образцы сплава Д16 подвергались закалке и естественному старению (вырезали из листа). Параметры микроструктуры материала  образцов (размер зерна и структурных составляющих) определялись по известным методикам. Образцы титана ВТ1-0 имеют плотно упакованную гексагональную структуру (α-модификация). Сплав циркония представляет собой твердый раствор ниобия в α-цирконии с  ГПУ решеткой. Структура образцов сплава Д16 представляет твердый раствор меди и магния в алюминии.

База делительной сетки, в соответствии  с размером зерна материала образцов, составляла 10 микрометров для титана и циркониевого сплава и 25 микрометров для  сплава  Д16 . Образцы деформировали в несколько ступеней до остаточных пластических деформаций от 6 до 14%.

Увеличение микроскопа подбирали таким образом, чтобы измеряемая длина стороны ячейки делительной сетки составляла один миллиметр. Координаты узлов делительной сетки (массив 20х20 ячеек) измеряли микрометром МОВ 1х16х в двух ортогональных направлениях - вдоль и поперек оси растяжении образца. Измерения каждой ячейки делительной сетки проводили шестикратно, как  до, так и после деформации, что позволило оценить величины случайных ошибок определения параметров неоднородности.

Найдены  все компоненты   тензора  пластических микродеформаций и характеристики напряжено-деформированного состояния микрообъема [1,2].

Случайные  коэффициенты Надаи-Лоде микрообъемов (зерен)  находились по зависимости:

χ=  ( 2e2 - e1 - e3 )/( e1 - e3) ,

а величины случайных коэффициентов поперечной деформации – по формулам:

h31 =  e3/e1      и   h21 =  e2/e1

Построены нормированные автокорреляционные функции микродеформаций, одномерные и двухточечные законы распределения.

Экспериментальные законы распределения микродеформаций достаточно хорошо согласуются с теоретическим нормальным распределением. В качестве примера (рис.1 ) приведены функции плотности  распределения главных микродеформаций  и их интенсивностей [2], полученные по результатам испытаний образца из сплава циркония при степени макродеформации равной 14 %..  Для данного сплава существенным отличием от результатов полученных  при испытаниях  материалов с кубической решеткой является то, что график функции плотности главных микродеформаций ε2 смещен вправо (достаточно большая доля деформаций,  соответствующих  чистому сдвигу).

Плотности распределения главных микродеформаций циркониевого сплава

1) – ε3;  2) – ε2; 3) – ε1.

Рис.1

Функции  плотностей распределения случайных параметров Надаи-Лоде могут быть аппроксимированы распределением Коши [2]. .Кинетика функций плотности распределения случайных параметров Надаи-Лоде в микроструктуре алюминиево-медного сплава при одноосном растяжении образца показана  на рис.2.  На ранних этапах пластической деформации (6%) функция распределения  является трехмодальной, что может быть обусловлено трехкомпонентной структурой сплава. При дальнейшем деформировании образца напряженно-деформированное состояние зерен становится более благоприятным - мода c изменяется  от величины -0,8 до -0.4.

Плотности распределения параметра Надаи-Лоде в алюминиевом сплаве

Степень деформации: 1) – 6;  2) – 9; 3) – 13 %.

Рис.2

Плотности распределения параметра Надаи-Лоде в  титане ВТ1-0

Степень деформации: 1) – 14;  2) –  6 %.

Рис.3.

Обратное  явление, но в меньшей степени,  отмечено  при испытаниях образцов из титана ВТ1-0 (рис.3). Для данного материала с ростом степени деформации мода параметра c смещается в сторону более «жестких» напряженно - деформированных состояний.

Поля  микродеформаций являются анизотропными - сечения нормированных автокорреляционных функций различны в ортогональных направлениях относительно оси растяжения образцов.  В продольном направлении корреляция между деформациями зерен-соседей отрицательная. Радиус корреляции между микродеформациями составляет  5- 6 зерен (τ). В поперечном направлении корреляционные функции изменяются по закону, близкому к экспоненте (рис.4).

Корреляционные функции главных микродеформаций ε1 циркониевого  сплава

1) поперек оси растяжения; 2) вдоль оси растяжения.

Рис.4

Таблица 1.

Параметры законов распределения интенсивностей  главных микродеформаций

| Материал | εu ,% | Lu1/2,% | Ju,% | ρ12}} } }} { | ρ12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Титан ВТ1-0 | 8 13 | 2,6 4.2 | 32 32 | -0,11 -0,07 | 0,39 0,49 |
| Сплав Д16 | 5 10 14 | 0,77 1,10 1,15 | 15 11 8 | -0, 49 -0,13 -0.27 | 0,27 0,62 0,64 |
| Сплав циркония | 13 14 | 4,5 3,8 | 34 28 | -0,38 -0,19 | -,09 0,26 |

В соответствии с условием несжимаемости микрообъема при пластической деформации алгебраическая сумма  случайных коэффициентов  поперечной деформации микрообъемов (зерен)  h31   и  h21   равна  - 1.     Графики функций  плотностей    распределения   коэффициентов поперечной деформации h31  и  h21  симметричны друг другу (рис.5). Ось симметрии пересекает ось абсцисс в  точке -0,5.

Плотности распределения  коэффициентов поперечной деформации сплава

циркония при макродеформации 14%

Рис.5

Выводы.

1.Определена кинетика параметров неоднородности полей пластических микродеформаций одноосного растяжения ряда цветных металлов и сплавов. Плотности распределения микродеформаций соответствуют нормальному закону.

2.Относительный уровень неоднородности микродеформаций (коэффициент вариации)  зависит от степени макродеформации и вида материала.

3.Проведена оценка деформированных состояний отдельных зерен металла.

4.Поля микродеформаций исследованных материалов анизотропные, что при одноосном растяжении  предопределяет распространение больших деформаций в направлении, перпендикулярном оси растяжения образца.

5. Определены одномерные и двухточечные вероятности появления и распространения на два соседних зерна  микродеформаций,  превышающих равномерное относительное удлинение при разрыве.

Литература

1.А.А.Вайнштейн,  А.Н, Алехин  Основы теории упругости и пластичности с учетом неоднородности материала. УГТУ-УПИ. 2004 236 с.

2.А.М.Реков.,А.А. Вайнштейн А.А.,В.В. Березин Распределение главных микродеформаций // Вестник УГТУ-УПИ Механика микронеоднородных материалов и разрушение: Сб. науч. трудов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004.№.22(52). С.85-88.

3.В.А. Шаклеина. ,А.М. Реков,В.И.Забродин.  Экспериментальные законы распределения микродеформаций алюминиевого сплава Д16 (2024) \\  Механика и процессы управления Том 1. Труды XXXVI Уральского семинара Екатеринбург: УрО РАН, 2008С.320-321.