ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА

РАСТЯЖЕНИЯ НАНОЦЕПОЧЕК

Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

1. Рассмотрим систему их трёх расположенных на одной прямой атомов (атомы A, A1, A2 рис.1).

Рис. 1 Растяжение системы трёх атомов

Атом A закреплён, на атом A2 действует монотонно возрастающая сила p (мягкое нагружение), либо этому атому задаётся монотонно возрастающее перемещение x2 (жёсткое нагружение). Силы взаимодействия между атомами заданы, соответственно, функциями q1=q1x1 (между A и A1) и q2=q2v (между A1 и A2). Здесь x1 − величина перемещения атома A1, равная удлинению расстояния между атомами A и A1, а v=x2−x1 − удлинение расстояния между атомами A1 и A2. Графики обозначенных функций имеют восходящую и ниспадающую до нуля ветви.

Состояние системы при мягком нагружении описывает потенциальная функция [1]

Πpx1,x2,p=0x1q1dz+0vq2dz−0x2pdz.

Здесь перемещения x1 и x2 играют роль параметров состояния системы, а сила p − параметра управления. Критические точки этой однопараметрической функции, которые отвечают равновесным состояниям системы (устойчивым или неустойчивым), определяются решениями уравнений [2]

∂Πp∂x1=q1x1−q2v=0, ∂Πp∂x2=q2v−p=0.					         (1)

Известно [2], что смена типа равновесия происходит в вырожденных критических точках, которые находятся из совместного решения уравнений (1) и уравнения, получающегося приравниваем к нулю детерминанта матрицы Гессе HΠp функции Πp, т.е.

detHΠp=λ2λ1+λ2−λ22=λ1λ2=0.						         (2)

Здесь

HΠp=∂2Πp∂x12∂2Πp∂x1∂x2∂2Πp∂x1∂x2∂2Πp∂x22=λ1x1+λ2v−λ2v−λ2vλ2v,

где λ1x1=dq1dx1, λ2v=dq2dv. Ясно, что функции λ1 и λ2 определяют касательные к кривым q1x1 и q2v.

Таким образом, вырождение гессиана функции Πp (равенство нулю его детерминанта) является критерием смены типа равновесия. Так как в начальный момент растяжения система находится в устойчивом положении равновесия, то выполнение равенства (2) определяет момент перехода системы в неустойчивое состояние и, следовательно, служит критерием потери устойчивости процесса растяжения системы.

В фазовом пространстве Rλ2=λ1,λ2 решения уравнения (2) задают две прямые, а именно λ1=0 и λ2=0 (рис. 2 а).

Рис. 2. Области устойчивости и неустойчивости при мягком (а) и жёстком (б) растяжении системы трёх атомов

Эти прямые делят фазовую плоскость на область устойчивости (зоны I на рис. 2 а) и область неустойчивости (зоны II на рис. 2 а). В начале нагружения изображающая процесс растяжения точка Y расположена в зоне I в первом квадранте (λ1>0, λ2>0). В ходе квазистатического процесса она медленно перемещается в этой области, приближаясь к одной из разделяющих плоскость прямых (либо к прямой λ1=0, либо к прямой λ2=0), в момент пересечения одной из этих прямых система теряет устойчивость и скачкообразно переходит в новое положение равновесия.

В случае жёсткого нагружения состояние системы характеризует потенциальная энергия

Πux1,x2=0x1q1dz+0vq2dz,

где x1 − параметр состояния, а x2 − параметр управления. Гессиан этой функции равен HΠu=∂2Π∂x12=λ1+λ2. Отсюда условие потери устойчивости определяется уравнением

λ1+λ2=0.										         (3)

Рис. 3. Растяжение системы четырёх атомов

На фазовой плоскости уравнение (3) задаёт прямую λ1=−λ2, которая делит плоскость на области устойчивости (зона I на рис. 2, б) и неустойчивости (зона II на рис. 2, б). В начале процесса растяжения изображающая точка Y также находится в первом квадранте фазовой плоскости. В ходе процесса растяжения она приближается к прямой λ1=−λ2, после пересечения которой происходит потеря устойчивости процесса. Отметим случай, когда λ2=c=const. Тогда прямые, разделяющие области устойчивости и неустойчивости заданы соотношениями λ1=0 (мягкое нагружение) и λ2=−c (жёсткое нагружение). Справа от этих прямых расположены области устойчивости, слева – области неустойчивости.

2. Перейдём к ряду из четырёх атомов (рис. 3). Сила взаимодействия между атомами A и A1 задана функцией q1=q1x1, между атомами A1 и A2 задана функцией q2=q2v, между атомами A2 и A3 задана функцией q3=q3w, где w=x3−x2.

Потенциальная функция при мягком нагружении имеет вид

Vpx1,x2,x3,p=0x1q1dz+0vq2dz+0wq3dz−0x3pdz,

где x1,x2,x3 − параметры состояния, а p − параметр управления. Гессиан функции Vp равен

HVp=λ1+λ2−λ20−λ2λ2+λ3−λ30−λ3λ3.

Здесь λ3w − функция, определяющая касательную к графику функции q3w. Гессиан вырожден, если

detHVp=λ1+λ2λ2+λ3λ3−λ32λ1+λ2−λ22λ3=λ1λ2λ3=0.			         (4)

В фазовом пространстве Rλ3=λ1,λ2,λ3 решения уравнения (4) задают три координатные плоскости, а именно λ1=0, λ2=0, λ3=0. Области устойчивости располагаются в трёх октантах, где произведение λ1λ2λ3>0, что обеспечивает положительную определённость матрицы Гессе. Это первый, третий, шестой и восьмой октанты. В начале процесса изображающая точка находится в первом октанте и движется по направлению к одной из координатных плоскостей, после пересечения которой происходит потеря устойчивости процесса растяжения.

При жёстком нагружении потенциальная функция системы Vu состоит из первых трёх слагаемых функции Vp. Параметры состояния теперь x1 и x2, а параметр управления − x3. Матрица Гессе функции Vu имеет вид

HVu=λ1+λ2−λ2−λ2λ2+λ3.

Она вырождается, если

detHVu=λ1λ2+λ1λ3+λ2λ3=0.							         (5)

Уравнение (5) определяет коническую поверхность в фазовом пространстве Rλ3 (дискриминантный конус).

Внутри конуса положение равновесия системы устойчиво (матрица Гессе положительно определена), вне конуса – неустойчивое. Движение изображающей точки начинается из той части конуса, где λ1λ2λ3>0. Потеря устойчивости происходит после пересечения конической поверхности.

3. Рассмотрим наконец цепочку из n+1 атомов. Условия потери устойчивости процесса растяжения, т.е. вырождение гессианов соответствующих потенциальной функций, которые строятся по аналогии с изложенным выше, заданы уравнениями

λ1λ2...λn=0										         (6)

для мягкого растяжения и

λ1...λn−1+λ1...λn−2λn+λ1...λn−3λn−1λn+λ1...λn−4λn−2λn−1λn+...=0			         (7)

для жёсткого нагружения. В выражении (7) принято условие, что λ1λ1=λ1, λ1λ0=1 и λ−i=0.

Равенство (6) Удовлетворяется, если хотя бы одно из значений λi i=1,...,n обращается в нуль. Условия λ1=0, λ2=0, …, λn=0 определяют в фазовом пространстве Rλn=λ1,...,λn многообразия Mi размерности n−1. Отметим, что многообразия Mi включают в себя и многообразия меньших размерностей, отвечающих обращению в нуль двух и более параметров λi. Многообразия Mi делят фазовое пространство на n−мерные многообразия, где выполняется одно из неравенств (либо λ1...λn>0 − многообразие устойчивости, либо λ1...λn<0 − многообразие неустойчивости). Изображающая точка в начале процесса растяжения находится в многообразии, в котором справедливо неравенство для устойчивости λ1...λn>0. Потеря устойчивости происходит тогда, когда изображающая точка попадёт в одно из многообразий Mi.

Уравнение (условие потери устойчивости) (7) определяет в пространстве Rλn многообразие K размерности n−1, которое по аналогии можно назвать n−1 - мерной конической поверхностью. Таким образом, уравнение (7) является уравнением дискриминантного конуса в n−мерном пространстве. Изображающая точка в начале процесса находится внутри дискриминантного конуса в той его части, где λ1...λn>0. Потеря устойчивости происходит тогда, когда изображающая точка попадает в многообразие K (пересекает коническую поверхность).

Работа выполнена по Программе Президиума Российской академии наук № 22 (проект № 09-П-1-1008).

Литература (Times New Roman, 10, курсив, по центру)

1. В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1995. 192 с.

2. Гилмор Р. Прикладная теория катастроф: В 2-х книгах. Кн. 1. М.: Мир, 1984. 350 с.