РАССЛОЕНИЕ В ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ КОМПОЗИТАХ

ПРИ ИХ РАСТЯЖЕНИИ

Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

Расслоение в процессе деформирования является характерной особенностью однонаправленных композиционных материалов. В местах соединения арматуры и связующего образуются несплошности. Их появление в основном связано с различием механических свойств компонентов композита. Ниже рассмотрены модели отслоения в слоистых и волокнистых композитах при их растяжении, которые на качественном уровне иллюстрируют механизм данного процесса.

Рассмотрим сначала слоистый материал с достаточно большим числом слоёв малой толщины h0 (арматура). Слои связаны между собой эластичным связующим. Прочность арматуры значительно превосходит прочность связующего. Свойства арматуры заданы модулем Юнга E и коэффициентом Пуассона ν. Свойства связующего определяет полная диаграмма деформирования pγ с падающей ветвью, которую можно получить, если равновесно отрывать друг от друга склеенные данным связующим два достаточно жёстких прямоугольных параллелепипеда. Здесь γ расстояние между плоскостями параллелепипедов, возникающее в ходе их раздвижения, p − растягивающее усилие. Композит деформируем таким образом, что слои работают только на растяжение и имеют одинаковую продольную деформацию ε.

Мысленно освободим слои от связей. Так как поперечная деформация слоёв в свободном состоянии равна −νε. То расстояние между свободными слоями должно равняться Δ=h0νε, при этом толщина слоя имеет величину h=h01−νε. Объединим теперь слои в единую систему и рассмотрим одну ячейку, состоящую из двух слоёв арматуры и одного слоя связующего. После объединения крайние слои растянутся в поперечном направлении на величину 2δ, а связующее на величину γ. В этом случае в арматуре возникает поперечное напряжение σ=2Eδ/h, а в связующем pγ.

Запишем выражение для полной энергии ячейки, рассматривая объём единичной высоты и глубины. Имеем

Π=12E2δh2∗2+0γpγdγ,

где первое слагаемое – это суммарная энергия упругих поперечных деформаций двух слоёв арматуры, второе слагаемое – работа растягивающего связующее усилия на перемещении γ, δ=Δ−γ/2=h0νε−γ/2. Теперь параметры положения равновесия этой системы определяются из уравнения (1)

∂Π∂γ=−2Eh0νε−γh021−νε2+pγ=0.							         (1)

Если ∂2Π∂γ2≠0, то согласно теореме о неявной функции равенство (1) определяет однозначную функцию γε, причём малые изменения параметра ε приводят к малым изменениям параметра γ, Следовательно, при квазистатическом возрастании продольной деформации процесс поперечного растяжения связующего проходит устойчиво.

Если ∂2Π∂γ2=0, то неявная функция (1) уже не определяет γ как однозначную функцию от ε. Поэтому одному значению ε может соответствовать несколько значений γ. Имеем

∂2Π∂γ2=2Eh021−νε2+dpdγ=0.

Отсюда, когда на диаграмме pγ существует такая точка, касательная в которой к кривой pγ равняется

dpdγ=−2Eh021−νε2,

то положение равновесия становится неустойчивым (происходит смена устойчивости на неустойчивость). Небольшое увеличение параметра ε приводит к тому, что у системы появляется новое устойчивое положение равновесия. В обозначенное новое состояние система переходит скачком. В этот момент происходит внезапное расслоение.

Рассмотрим теперь ячейку волокнистого композита, в которой цилиндрическое волокно склеено с окружающей её цилиндрической оболочкой. Свойства арматуры и связующего такие же, как в предыдущей задаче. Мысленно освободим волокно и оболочку от связей и произведём растяжение вдоль волокна. Тогда между волокном и оболочкой образуется зазор λ=2a0νε. Здесь a0 − радиус волокна в ненагруженном состоянии. Радиус волокна после растяжения равен a=a01−νε, внутренний радиус оболочки − c=a01+νε, внешний радиус оболочки b=b01−νε. Здесь b0 − внешний радиус оболочки в ненагруженном состоянии. Последующее объединение элементов в единую систему проводит, как и в предыдущем случае, к возникновению поперечных усилий.

Волокно и оболочка находятся в условиях плоского деформированного состояния. В волокне появляются радиальные и тангенциальные напряжения

σr=στ=E1+ν1−2νua,

где u − радиальные перемещения точек границы волокна. В цилиндрической оболочке также возникнут радиальные и тангенциальные напряжения, которые равны

σ'r=M1−b2/r2, σ'τ=M1+b2/r2,

где M=Ecλ−u−γ/1+νc21−2ν+b2. Так как радиальные напряжения на границе волокна и внутренней границе оболочки  должны быть равны по условию равновесия, то разрешая равенство σr|r=a=σ'r|r=c относительно параметра u, получаем

u=Aελ−γ,

где

Aε=c2a 1−2νcc21−2ν+b2+a 1−2νc2−b2.

Запишем теперь выражение полной энергии ячейки для объёма с единичной высотой. Имеем

V=2πEA2ε λ−γ21+ν1−2ν+2π Ec λ−γ21−Aε21+νc21−2ν+b22××1−2νb2−c2−b2b2−c2c2+2πa0γpdγ.

Здесь первое слагаемое – потенциальная энергия волокна, второе – потенциальная энергия кольцевой оболочки, третье – работа растягивающего связующее усилия на перемещениях γ. Положение равновесия рассматриваемой ячейки теперь определяется уравнением

dVdγ=−Eλ−γ1+νA21−2ν+c2 1−A2b2−c2c21−2ν+b221−2ν−b2c2+pa=0.

Точки бифуркации определяются совместным решением этого уравнения и уравнения

d2Vdγ2=adpdγ+E1+νA21−2ν+c2 1−A2b2−c2c21−2ν+b221−2ν−b2c2=0.

Следовательно, катастрофическое расслоение произойдёт при значении ε, отвечающем первой точке бифуркации.

Работа выполнена по Программе Президиума Российской академии наук № 22 (проект № 09-П-1-1008).

Литература (Times New Roman, 10, курсив, по центру)

1. В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1995. 192 с.