РАССЛОЕНИЕ В ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ КОМПОЗИТАХ

ПРИ ИХ РАСТЯЖЕНИИ

Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

Расслоение в процессе деформирования является характерной особенностью однонаправленных композиционных материалов. В местах соединения арматуры и связующего образуются несплошности. Их появление в основном связано с различием механических свойств компонентов композита. Ниже рассмотрены модели отслоения в слоистых и волокнистых композитах при их растяжении, которые на качественном уровне иллюстрируют механизм данного процесса.

Рассмотрим сначала слоистый материал с достаточно большим числом слоёв малой толщины  (арматура). Слои связаны между собой эластичным связующим. Прочность арматуры значительно превосходит прочность связующего. Свойства арматуры заданы модулем Юнга  и коэффициентом Пуассона . Свойства связующего определяет полная диаграмма деформирования  с падающей ветвью, которую можно получить, если равновесно отрывать друг от друга склеенные данным связующим два достаточно жёстких прямоугольных параллелепипеда. Здесь  расстояние между плоскостями параллелепипедов, возникающее в ходе их раздвижения,  − растягивающее усилие. Композит деформируем таким образом, что слои работают только на растяжение и имеют одинаковую продольную деформацию .

Мысленно освободим слои от связей. Так как поперечная деформация слоёв в свободном состоянии равна . То расстояние между свободными слоями должно равняться , при этом толщина слоя имеет величину . Объединим теперь слои в единую систему и рассмотрим одну ячейку, состоящую из двух слоёв арматуры и одного слоя связующего. После объединения крайние слои растянутся в поперечном направлении на величину , а связующее на величину . В этом случае в арматуре возникает поперечное напряжение , а в связующем .

Запишем выражение для полной энергии ячейки, рассматривая объём единичной высоты и глубины. Имеем

где первое слагаемое – это суммарная энергия упругих поперечных деформаций двух слоёв арматуры, второе слагаемое – работа растягивающего связующее усилия на перемещении . Теперь параметры положения равновесия этой системы определяются из уравнения (1)

(1)

Если , то согласно теореме о неявной функции равенство (1) определяет однозначную функцию , причём малые изменения параметра  приводят к малым изменениям параметра , Следовательно, при квазистатическом возрастании продольной деформации процесс поперечного растяжения связующего проходит устойчиво.

Если , то неявная функция (1) уже не определяет  как однозначную функцию от . Поэтому одному значению  может соответствовать несколько значений . Имеем

Отсюда, когда на диаграмме  существует такая точка, касательная в которой к кривой  равняется

то положение равновесия становится неустойчивым (происходит смена устойчивости на неустойчивость). Небольшое увеличение параметра  приводит к тому, что у системы появляется новое устойчивое положение равновесия. В обозначенное новое состояние система переходит скачком. В этот момент происходит внезапное расслоение.

Рассмотрим теперь ячейку волокнистого композита, в которой цилиндрическое волокно склеено с окружающей её цилиндрической оболочкой. Свойства арматуры и связующего такие же, как в предыдущей задаче. Мысленно освободим волокно и оболочку от связей и произведём растяжение вдоль волокна. Тогда между волокном и оболочкой образуется зазор . Здесь  − радиус волокна в ненагруженном состоянии. Радиус волокна после растяжения равен , внутренний радиус оболочки − , внешний радиус оболочки . Здесь  − внешний радиус оболочки в ненагруженном состоянии. Последующее объединение элементов в единую систему проводит, как и в предыдущем случае, к возникновению поперечных усилий.

Волокно и оболочка находятся в условиях плоского деформированного состояния. В волокне появляются радиальные и тангенциальные напряжения

,

где  − радиальные перемещения точек границы волокна. В цилиндрической оболочке также возникнут радиальные и тангенциальные напряжения, которые равны

где . Так как радиальные напряжения на границе волокна и внутренней границе оболочки  должны быть равны по условию равновесия, то разрешая равенство  относительно параметра , получаем

,

где

.

Запишем теперь выражение полной энергии ячейки для объёма с единичной высотой. Имеем

Здесь первое слагаемое – потенциальная энергия волокна, второе – потенциальная энергия кольцевой оболочки, третье – работа растягивающего связующее усилия на перемещениях . Положение равновесия рассматриваемой ячейки теперь определяется уравнением

Точки бифуркации определяются совместным решением этого уравнения и уравнения

Следовательно, катастрофическое расслоение произойдёт при значении , отвечающем первой точке бифуркации.

Работа выполнена по Программе Президиума Российской академии наук № 22 (проект № 09-П-1-1008).

Литература (Times New Roman, 10, курсив, по центру)

1. В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1995. 192 с.