ЗАКАЛОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЕ ВАЛОВ

Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

Закалка применяется для создания в валах упрочнённого поверхностного слоя. Однако при этом в центральной зоне вала возникают растягивающие напряжения, которые при определённых условиях могут приводить к разрушению (появлению внутренних трещин, перпендикулярных к продольной оси). В работе приводится расчёт напряжённо-деформированного состояния вала после закалки и изучается возможность его разрушения.

1. Постановка задачи и модель материала. Рассмотрим длинный круговой цилиндр радиуса b, в котором после закалки в поверхностных слоях образовались первоначальные закалочные деформации

ε=εr=εϑ=εz= 0, 0≤r≤a;						         (1)

Здесь α − коэффициент свободной структурной деформации α<<1, T0 − объёмное содержание стеснённой фазы, появившейся в поверхностном слое в результате закалки 0<T0≤1,  εr, εϑ, εz − соответственно начальные радиальные, тангенциальные и продольные деформации. Первоначальные деформации инициируют появление в цилиндре поля закалочных самоуравновешенных напряжений.

Рис. 1. Полная диаграмма

деформирования

Поле самоуравновешенных напряжений может привести к образованию неупругих участков в цилиндре и даже к разрушению. В данной задаче будем рассматривать повреждающийся (разупрочняющийся) материал, где напряжения и деформации связаны полной диаграммой деформирования с падающей ветвью. На рис. 1 показана полная диаграмма в координатах σ1 (наибольшее главное напряжение) и ε1 (соответствующая главная деформация).

На рисунке σB, εB − предел прочности и отвечающая ему деформация; εz=zεB − деформация разрушения; z − числовой параметр, определяющий наклон падающей ветви; E − модуль упругости Юнга; Ep=−E/z−1 − модуль спада. Разгрузка из любой точки падающей ветви происходит по линейному закону с модулем E. Пластическая деформация в общем виде, при условии, что коэффициент поперечной деформации не меняется при деформировании, связана с полной деформацией по формуле

dεp=1−EpEdε=zz−1dε,								         (2)

где dεp=dεrp, dεϑp, dεzp − приращения пластических (неупругих деформаций); dε=dεr, dεϑ, dεz − приращения полных деформаций. При сжатии предполагаем упругий характер деформации с модулем E.

2. Исходная задача. Для определения напряжённо-деформированного состояния в цилиндре необходимо решить краевую задачу, состоящую из уравнения равновесия

dσrdr+σr−σϑr=0,									         (3)

соотношений Коши

εr=dudr, εϑ=ur, εz=const,							         (4)

определяющих соотношений

σr=2μεr+λε0−2μεr+εrp−λε0+ε0p,σϑ=2μεϑ+λε0−2μεϑ+εϑp−λε0+ε0p,σz=2μεz+λε0−2μεz+εzp−λε0+ε0p						         (5)

и граничных условий

σrb=0, u0=0.									         (6)

Здесь λ=νE1+ν1−2ν и μ=E21+ν − коэффициента Ляме; u − радиальное перемещение точек цилиндра; ν − коэффициент Пуассона; σr, σϑ, σz, εr, εϑ, εz, εrp, εϑp, εzp − радиальные, тангенциальные и продольные напряжения, полные и пластические деформации соответственно; ε0=εr+εϑ+εz, ε0p=εrp+εϑp+εzp, ε0=εr+εϑ+εz. На торцах граничные условия заданы в смысле Сен-Венана: равнодействующая напряжений σz равна нулю.

Данная задача путём подстановки соотношений Коши (4) в определяющие соотношения (5), а затем в уравнение равновесия (3) сводится к уравнению Ляме в перемещениях

ddu1rdrudr=2μ+3λ2μ+λdεdr+dεrpdr++λ2μ+λdεϑpdr+dεzpdr+2λ2μ+λεrpr−εϑpr.						         (7)

Решая полученное уравнение, находим

u=2μ+3λ2μ+λ1r0rεrdr+μ+3λ2μ+λ1r0rεrp+εϑprdr++λ2μ+λ1r0rεzprdr+μ2μ+λ1r0rεrp−εϑprdr+c1r+c2r.				         (8)

Учитывая второе из граничных условий (6), определяем c2=0. Константу c1 будем находить из граничного условия σrb=0 в соответствующих краевых задачах.

3. Основная краевая задача. При заданных значениях пластических и начальных деформаций решение исходной краевой задачи (3)−(6) представляется суммой решений краевых задач: основной задачи с нулевыми пластическими деформациями и корректирующей задачи с нулевыми начальными деформациями [1].

В основной задаче решение уравнения Ляме имеет следующий вид [2]:

u=2μ+3λ2μ+λ1r0rεrdr+c1r.								         (9)

Тогда остаточные напряжения (обозначены двумя штрихами) в цилиндре определяются формулами

σr''=αT0E1−νb−ab3−a2+a36b2, 0≤r≤a,

σϑ''=αT0E1−νb−ab3−a2+a36b2, 0≤r≤a,

σz''=σr''+σϑ''=2αT0E1−νb−ab3−a2+a36b2, 0≤r≤a,

Деформации, отсчитываемые от состояния элемента материала, свободного от связей, и связанные с остаточными напряжениями законом Гука, равны

εr''=αT01−3ν1−νb−ab3−a2+a36b2, 0≤r≤a,

εϑ''=αT01−3ν1−νb−ab3−a2+a36b2, 0≤r≤a,

εz''=2αT0b−ab3−a2+a36b2, 0≤r≤a,

4. Корректирующая краевая задача. В корректирующей задаче решение уравнения Ляме имеет вид

u=μ+3λ2μ+λ1r0rεrp+εϑprdr+λ2μ+λ1r0rεzprdr+μ2μ+λ1r0rεrp−εϑprdr+c1r.	       (10)

После определения константы c1 по формулам (4) вычисляем деформации, а по определяющим соотношениям (5), где ε=0 − напряжения. В результате имеем:

er'=121−ν−1r20rεrp+εϑprdr+1−2νb20bεrp+εϑprdr++ν1−ν−1r20rεzprdr+1−2νb20bεzprdr−1−2ν21−νrbεrp−εϑprdr+εrp+ν1−νεϑp+ν1−νεzp,

eϑ'=121−ν1r20rεrp+εϑprdr+1−2νb20bεrp+εϑprdr++ν1−ν1r20rεzprdr+1−2νb20bεzprdr−1−2ν21−νrbεrp−εϑprdr,

ez'=11+νb20bεrp+εϑprdr+2ν1+ν1b20bεzprdr−−11+νrbεrp−εϑprdr−11−νεϑp+11+νεzp,

pr''=E21+ν1−ν−1r20rεrp+εϑprdr+1−2νb20bεrp+εϑprdr++νE1+ν1−ν−1r20rεzprdr+1−2νb20bεzprdr−E21+ν1−νrbεrp−εϑprdr,

pϑ''=E21+ν1−ν1r20rεrp+εϑprdr+1−2νb20bεrp+εϑprdr++νE1+ν1−ν1r20rεzprdr+1−2νb20bεzprdr−E21+ν1−νrbεrp−εϑprdr−−νE1+ν1−νεϑp−νE1+ν1−νεzp,

pz''=E1+ν1−ν1b20bεrp+εϑprdr+2νE1+ν1−ν1−2νb20bεzprdr−E1+ν1−νrbεrp−εϑprdr−νE1+ν1−νεϑp−νE1+ν1−νεzp.

Здесь er', eϑ', ez' − совместные деформации; pr'', pϑ'', pz'' − самоуравновешенные напряжения, отвечающие неупругим деформациям.

5. Итерационная процедура решения исходной краевой задачи. Так как пластические деформации, могущие возникнуть в результате закалки, изначально известны, то при решении исходной задачи необходимо применить следующую итерационную процедуру:

─ задать значение T0, глубину закалки b−a и вычислить напряжения σr'', σϑ'', σz'' и деформации εr', εϑ', εz' (решение основной задачи);

─ найти в каждой точке цилиндра наибольшие главные напряжения σ01'' и деформации ε01';

─ вычислить значения βr=σ01''/σB;

─ если βr<1, то найденные напряжения и деформации определяют искомое напряжённо-деформированное состояние цилиндра;

─ если βr>1 для некоторой области цилиндра, то провести корректировку основной задачи;

─ в области, где βr>1, определить деформации за пределом прочности и найти приращения пластических деформаций по формуле (2);

─ решить корректирующую задачу и получить решения er', eϑ', ez' и pr'', pϑ'', pz'';

─ Суммировать решения основной и корректирующей задач, в результате получится второе приближение исходной задачи: σr1=σr''+pr'',  σϑ1=σϑ''+pϑ'', σz1=σz''+pz'', εr1=εr'+er', εϑ1=εϑ'+eϑ', εz1=εz'+ez';

─ в области, где βr>1, вычислить новые значения предела прочности по формуле σ1B=Epε01'r−εz;

─ повторить всю процедуру, начиная с определения главных напряжений и деформаций, βr и новых пределов прочности;

─ в результате находим следующее приближение напряжений и деформаций;

Рис. 2. Распределение пределов прочности

─ продолжать процедуру до тех пор, пока вычисляемые значения параметра βr не станут меньше единицы.

На рис. 2 приведено распределение по радиусу пределов прочности по наибольшим главным напряжениям (продольным напряжениям σz) при значении параметра z=2. Вычисления проводились при ν=0,3 , E=2∗105 МПа , σB=400 МПа (σB для неповреждённого материала), b=10мм, a=2мм, α=0,01.

Анализ результатов показывает, что до определённых значений ε (объёмного содержания T0) материал в центре цилиндра находится на упругой или упругопластической стадии (кривые 1, 2 на рис. 2). При увеличении параметра T0 в центре цилиндра происходит разрушение  под действием продольных напряжений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН № 22 (проект № 09-П-1-1008).

Литература (Times New Roman, 10, курсив, по центру)

1. В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1995. 192 с.

2. С.П. Тимошенко, Дж. Гудьер. Теория упругости. М: Наука, 1975. 576 с.