ОБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ

СЛОЕВ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ

ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОДНИКОВ

Сарычев В.Д., Ващук Е.С., Будовских Е.А., Громов В.Е.

г. Новокузнецк, Россия

В работе рассматривается математическая модель формирования нанокристаллических слоев при воздействии плазмы электрического взрыва проводников на упрочняемую поверхность металлов и сплавов. В результате облучения формируется характерные слои: первый тонкий (около 1 мкм) приповерхностный нанокомпозитный слой с размерами кристаллитов порядка 1–10 нм (I); второй промежуточный слой с ячеистой кристаллизацией и диаметром ячеек в нем 1мкм (II); третий слой с крупнозеренной структурой и с диаметром зерен 5мкм; четвертый нанокристаллический подслой на границе с основой, размеры кристаллитов в нем составляют 10–20 нм (IV); пятый слой – основа, в которой металл не расплавляется (V).

Рис. 1. Схема строения зоны легирования по глубине: I – приповерхностный слой,

II – промежуточный, III – приграничный, IV – нанокристаллический подслой, V – нерасплавленная основа.

В настоящей работе предлагается модель образования четвертого слоя зоны ЭВЛ, основанная на возникновении неустойчивости Кельвина-Гельмгольца на границе раздела зоны легирования и основы. Эта модель основана на линейном анализе плоских параллельных течений двух потоков несжимаемой жидкостей в зонах I – III и IV с одинаковой плотностью ρ. Течение в зоне IV – моделируется вязкой жидкостью с поперечным размером h, кинематической вязкостью ν и скоростью скольжения U1. Для простоты считается, что расплав в зоне III является потоком идеальной жидкости со скоростью скольжения U2 и с поперечным размером h2 . Из условия эксперимента h=1 мкм и h2=40 мкм, то примем h2=∞.Ось x выбирается вдоль границы раздела между зонами I – III и IV, а ось y – перпендикулярно направлена оси x в сторону I – III зон. Силой тяжести пренебрегаем. На границе раздела выполняются динамические условия: касательные составляющие напряжений для вязкой жидкости равны нулю, а разность нормальных напряжений имеет скачок, связанный с поверхностным натяжением σ. Кинематические условия выполняются для двух потоков. На границе зон IV и V ставится условие непротекания. При этом скорости и давления представляются в виде f(y)=F(y)exp(ωt−ikx), а уравнение границы раздела в виде η(x,t)=η0exp(ωt−ikx). Таким образом, поперечные скорости выражаются, как

V1=C1(k1sinh(k(y+h))−ksinh(k1(y+h))+C2(cosh(k(y+h))−cosh(k1(y+h))),

V2=C3exp(−ky),                                                           (1)

где ,

а выражения для давлений

P1(y)=−ρΩ1V1'+ρν(V1'''(y)−k2V1'(y))k2,

P2(y)=−ρΩ2V1'
                k2, Ω2=ω−ikU2.                                           (2)

Граничные условия имеют вид

P1(0)−2ρ1νV1'(0)−P2(0)=σ0k2η0, V1''(0)+k2V1(0)=0,

η0Ω1=V1(0), η0Ω2=V2(0).                                      (3)

Подставим (1) в (2), а затем в (3) получим однородную систему четырёх алгебраических уравнений для четырёх констант С1, С2, С3, η0. Из равенства нулю её определителя  выводится дисперсионное уравнение

F(z, d)+(z2−1+iω1)2+ω02=0,                                              (4)

где z=k1k=1+(ω−iku1)νk2,

F(z, d)=(z4+6z2+1)th(d)th(zd)−(z5+2z3+5z)+4z(z2+1)(ch(d)ch(zd))th(d)−zth(zd).

Уравнение (4) решается относительно z c параметрами:

ω02=σν2ρ1k, ω1=U2−U1νκ, d=hk.                        	(5)

Далее задача определения границы неустойчивости, сводится к параметрическому анализу корней дисперсионного уравнения в диапазонах длин волн порядка 10 нм и относительных скоростей порядка 10 м/с и нахождению зависимости инкремента α=Re (ω) от λ при условии α>0.

Анализ проводили для случая электровзрывного науглероживания технически чистого железа, для которого кинематическая вязкость ν=6·10-7 м2/с, плотность ρ=6,3·103 кг/м3, толщина IV слоя h=1 мкм, поверхностное натяжение σ0= 1,7 Н/м. Тогда параметры (5) можно представить в виде:

ω1=U2−U1νk=u010−212πλ=2,7⋅10−2u0λ,

ω02=σν2ρ1k=0,38πλ=0,12λ,

d=2πhλ=6,2⋅103λ,                                                 (6)

λ –  длина волны (нм), u0– относительная скорость (м/с). Пространство параметров сократилось до двух, и диапазоны их изменения: λ=1 – 40 нм, u0=1 – 10 м/с.

Обозначим инкремент α=Re (ω)=Re (νk2(z2−1)).                                       (7)

Тогда в выбранных единицах инкремент представим в виде

α=1,52⋅104λ2Re (z2−1)(мкс-1)			       (8)

Численное решение дисперсионного уравнения для каждого значения λ в указанном диапазоне длин волн позволяет построить зависимость α от λ (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость инкремента неустойчивости от длины волны для IV слоя для скоростей 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2 м/с, соответствующих 1, 2, 3, 4, 5

Видно, что инкремент немонотонно зависит от длины волны. При этом максимальное значение αmax достигается при λmax, определяемой относительной скоростью. Волны с λmax наиболее неустойчивы, они порождают вихри, которые, сворачиваясь, приводят к образованию нанокомпозитного слоя, после затвердевания легированного расплава, граничащего с основой. Среди серии кривых образованию кристаллитов с размером 10 нм соответствует относительная скорость 5 м/с. Это значение реализуется при осуществлении ЭВЛ, поэтому можно считать, что предложенная математическая модель адекватно отражает экспериментальные данные.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантами РФФИ (проекты №№ 08-02-00024-а, 10-07-00172-а) и ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры  инновационной России” на 2009–2013 гг. (гос. контракт № П332).