ОБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ

СЛОЕВ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ

ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОДНИКОВ

Сарычев В.Д., Ващук Е.С., Будовских Е.А., Громов В.Е.

г. Новокузнецк, Россия

В работе рассматривается математическая модель формирования нанокристаллических слоев при воздействии плазмы электрического взрыва проводников на упрочняемую поверхность металлов и сплавов. В результате облучения формируется характерные слои: первый тонкий (около 1 мкм) приповерхностный нанокомпозитный слой с размерами кристаллитов порядка 1–10 нм (I); второй промежуточный слой с ячеистой кристаллизацией и диаметром ячеек в нем 1мкм (II); третий слой с крупнозеренной структурой и с диаметром зерен 5мкм; четвертый нанокристаллический подслой на границе с основой, размеры кристаллитов в нем составляют 10–20 нм (IV); пятый слой – основа, в которой металл не расплавляется (V).

Рис. 1. Схема строения зоны легирования по глубине: I – приповерхностный слой,

II – промежуточный, III – приграничный, IV – нанокристаллический подслой, V – нерасплавленная основа.

В настоящей работе предлагается модель образования четвертого слоя зоны ЭВЛ, основанная на возникновении неустойчивости Кельвина-Гельмгольца на границе раздела зоны легирования и основы. Эта модель основана на линейном анализе плоских параллельных течений двух потоков несжимаемой жидкостей в зонах I – III и IV с одинаковой плотностью ρ. Течение в зоне IV – моделируется вязкой жидкостью с поперечным размером h, кинематической вязкостью  и скоростью скольжения U1. Для простоты считается, что расплав в зоне III является потоком идеальной жидкости со скоростью скольжения U2 и с поперечным размером h2 . Из условия эксперимента 1 мкм и 40 мкм, то примем .Ось x выбирается вдоль границы раздела между зонами I – III и IV, а ось y – перпендикулярно направлена оси x в сторону I – III зон. Силой тяжести пренебрегаем. На границе раздела выполняются динамические условия: касательные составляющие напряжений для вязкой жидкости равны нулю, а разность нормальных напряжений имеет скачок, связанный с поверхностным натяжением σ. Кинематические условия выполняются для двух потоков. На границе зон IV и V ставится условие непротекания. При этом скорости и давления представляются в виде , а уравнение границы раздела в виде . Таким образом, поперечные скорости выражаются, как

(1)

где ,

а выражения для давлений

(2)

Граничные условия имеют вид

(3)

Подставим (1) в (2), а затем в (3) получим однородную систему четырёх алгебраических уравнений для четырёх констант С1, С2, С3, η0. Из равенства нулю её определителя  выводится дисперсионное уравнение

(4)

где

Уравнение (4) решается относительно z c параметрами:

(5)

Далее задача определения границы неустойчивости, сводится к параметрическому анализу корней дисперсионного уравнения в диапазонах длин волн порядка 10 нм и относительных скоростей порядка 10 м/с и нахождению зависимости инкремента  от  при условии .

Анализ проводили для случая электровзрывного науглероживания технически чистого железа, для которого кинематическая вязкость 6·10-7 м2/с, плотность 6,3·103 кг/м3, толщина IV слоя 1 мкм, поверхностное натяжение = 1,7 Н/м. Тогда параметры (5) можно представить в виде:

(6)

–  длина волны (нм), – относительная скорость (м/с). Пространство параметров сократилось до двух, и диапазоны их изменения: 1 – 40 нм, 1 – 10 м/с.

Обозначим инкремент                                        (7)

Тогда в выбранных единицах инкремент представим в виде

(мкс-1)			       (8)

Численное решение дисперсионного уравнения для каждого значения  в указанном диапазоне длин волн позволяет построить зависимость  от  (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость инкремента неустойчивости от длины волны для IV слоя для скоростей 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2 м/с, соответствующих 1, 2, 3, 4, 5

Видно, что инкремент немонотонно зависит от длины волны. При этом максимальное значение  достигается при , определяемой относительной скоростью. Волны с  наиболее неустойчивы, они порождают вихри, которые, сворачиваясь, приводят к образованию нанокомпозитного слоя, после затвердевания легированного расплава, граничащего с основой. Среди серии кривых образованию кристаллитов с размером 10 нм соответствует относительная скорость 5 м/с. Это значение реализуется при осуществлении ЭВЛ, поэтому можно считать, что предложенная математическая модель адекватно отражает экспериментальные данные.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантами РФФИ (проекты №№ 08-02-00024-а, 10-07-00172-а) и ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры  инновационной России” на 2009–2013 гг. (гос. контракт № П332).