КОНЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В МАТЕРИАЛАХ С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ

Роговой А.А.

Пермь, Россия

Известно, что часть пластической работы, затраченной на деформирование материалов, переходит в тепло, а часть идет на изменение энергий дислокаций, дефектов и т.п. и энергий их взаимодействия. На макроуровне это новое состояние структуры материала проявляется в изменении его  упругих и пластических характеристик. В последние годы появились систематические экспериментальные исследования, позволяющие разделить затраченную пластическую работу на запасённую и тепловую части энергии. Для правильной интерпретации полученных в этих работах  результатов необходим подход, приводящий к уравнению теплопроводности, а именно к той его части, которая связана с производством тепла неупругими источниками, в рамках конечных деформаций.

В работах [1-6] разработан согласованный с принципами термодинамики и объективности формализованный подход к построению уравнений, определяющих поведение сред в термо-упруго-неупругих процессах при конечных деформациях. Подход основан на кинематике наложения малых деформаций на конечные. Для учета изменения в процессе деформирования структуры материала введены скалярные структурные параметры, зависящие от неупругой кинематики и влияющие на упругие и неупругие константы модели. Конкретный вид этой зависимости и этого влияния в указанных выше статьях не прописывался. В настоящей работе рассматривается один из возможных путей установления связи структурного параметра с мерой неупругих деформаций.

При низких скоростях деформаций скорость нагрева равна скорости охлаждения и процесс считается изотермическим. При более высоких скоростях, однако, скорость генерации тепла намного выше, чем скорость охлаждения и адиабатический процесс является причиной возрастания температуры (при испытаниях на сжатие). Для оценки доли общего количества пластической работы, перешедшей в тепло, вводится, обычно, величина

,                                                 (1)

где  - скорость производства тепла неупругими источниками,  - тензор истинных напряжений,  - деформация скорости неупругих перемещений, и экспериментально определяется зависимость  от накопленной меры пластической деформации, за которую можно принять величину

.                                              (2)

До недавнего времени большинство работ в этой области проводилось в условиях квазистатического эксперимента. В результате чего был сделан вывод, что  - постоянная величина, принимающая значения между 0.8 и 1. Динамические же эксперименты показали, что  не константа, меняется в процессе накопления пластических деформаций и при некотором критическом уровне пластической деформации почти вся энергия превращается в тепло и  достигает единицы.

Энергия, затраченная на изменение структуры, должна в упругопластическом процессе повлиять на упругие параметры материала и на его пластическое поведение. Эксперименты М.А.Жукова и В.С.Ленского показали, что упругие параметры материала зависят от пластической деформации и уменьшаются почти на 20%. Авторы других экспериментальных работ (О.А.Шишмарев, Е.Я.Кузьмин, Ю.А.Созонов) согласны с этими выводами в качественной части, но в части количественной получили незначительное (5-7%) уменьшение первоначальных величин и дали разумное объяснение такому несоответствию с экспериментами М.А.Жукова и В.С.Ленского. Поэтому, в соответствии с экспериментами О.А.Шишмарева, Е.Я.Кузьмина и Ю.А.Созонова, будем считать, что упругие свойства материала не зависят от предварительной (не очень глубокой) пластической деформации. Это приводит к тому, что в соотношении для  (см. [4,6]) все производные от напряжений по скалярному структурному параметру  равны нулю (нет зависимости упругих свойств материала от изменения структуры), и оно перепишется в виде

,

где, в соответствии с термодинамическим неравенством,

В этих соотношениях  - коэффициент линейного температурного расширения,  - абсолютная температура,  и - плотность материала в начальной конфигурации и его относительное изменение объема, а  - слагаемое, зависящее только от изменения структуры, в выражении , определяющем свободную энергию ( - мера деформации Коши-Грина). В результате (1) перепишется как

.                                     (3)

Ограничимся только одним параметром , который определяется изменением структуры материала за счет неупругих деформаций. Будем считать, что  есть функция от  (2), и представим ее в виде

(4)

где  и  - подгоночные параметры. Соотношением (4) описывается кривая , возрастающая по экспоненте при , и по экспоненте же затухающая при . Причем при  стыкуются как значения функции , так и ее производные по . Из этого выражения получаем, с учетом (2), что

.    (5)

Будем полагать, что , где  и  - константы. Примем для пластичности ассоциированный закон с поверхностью текучести Мизеса

,

где  - интенсивность напряжений,  - модуль пластического упрочнения,  - девиатор тензора напряжений . Отсюда получаем, что  - девиатор,  имеем

и тогда (3), с учетом (4) и (5), принимает вид

Параметры  и  в этой зависимости определяются из условия наилучшего (в каком-либо смысле) описания экспериментальной кривой.

Работа выполнена в ведущей научной школе (гранты Президента РФ НШ-8055.2006.1, НШ-3717.2008.1 и НШ-7529.2010.1) по программе фундаментальных исследований Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН (09-Т-1-1006) и программе совместных фундаментальных исследований, выполняемых УрО, СО и ДВО РАН (09-С-1-1008) при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 10-01-00055).

Литература

- Р.С. Новокшанов., А.А. Роговой О построении эволюционных определяющих соотношений для конечных деформаций // Известия РАН, Механика твердого тела, 2002,  № 4, с.77-95.

- Р.С. Новокшанов, А.А. Роговой Эволюционные определяющие соотношения для конечных вязкоупругих деформаций // Известия РАН, Механика твердого тела, 2005, № 4, с.122-144.

- А.А. Роговой Определяющие соотношения для конечных упруго-неупругих деформаций // ПМТФ, 2005, т.46, № 5, с.138-149.

- А.А. Роговой  Термодинамика упруго-неупругого процесса при конечных деформациях // ПМТФ, 2007, т.48, № 4, с.144-153.

- А.А. Роговой  Кинематика упруго-неупругого процесса при конечных деформациях // ПМТФ, 2008, т.49, № 1, с.165-172.

- А.А. Роговой., О.С. Столбова Эволюционная модель термоупругости при конечных деформациях // ПМТФ, 2008, т.49, № 3, с.184-196.