ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ОТЛИВОК

Севастьянов А.М., Стулов В.В., Макаров С.С.

Комсомольск-на-Амуре, Россия

Алюминиевые сплавы являются важнейшими конструкционными материалами современной промышленности. Поэтому их разработка и изучение являются актуальной задачей современного металловедения. При быстром охлаждении сплава достигается его затвердевание в состоянии переохлаждения в отличие от обычного литья, когда переохлаждение незначительно.

В работе [1] приведены результаты влияния скорости охлаждения алюминиевых сплавов (1 - 2;10 - 11 и 20 – 30 0С/с) в охлаждаемых и неохлаждаемых кокильных и керамических формах на структуру чушек и лигатур. Показано, что увеличение скорости охлаждения расплава вызывает формирование более мелких интерметаллидов в сравнении с лигатурами, полученными при разливке в обычные изложницы и кокиль.

Применение тепловых труб для охлаждения металлов [2] позволяет повысить эффективность охлаждения и создать более благоприятные условия для кристаллизации заготовок по причине более равномерной температуры на поверхности охлаждаемой стенки. Получение более мелких зерен по сечению заготовки, отсутствие областей разнозеренной структуры приводит к повышению прочности металла.

В настоящей работе приведены результаты разливки алюминия в футерованную форму с установленной по центру неохлаждаемой трубой и охлаждаемой тепловой трубой [3]. Установлено, что применение охлаждаемой тепловой трубы приводит к уменьшению времени затвердевания отливки более чем в два раза, уменьшению размеров зерен в 4 раза и увеличению их общего количества.

Разливка металлов в массивный кокиль не позволяет точно установить влияние дополнительного отвода тепла от центра отливки на общее время затвердевания и измельчение размеров получаемых зерен.

Литература

1. А.М. Петриченко. Теория и технология кокильного литья. К.: Технiка. 1967, 250 с.

2. В.Е. Зиновьев. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. Справ. изд. М.: Металлургия. 1989, 384 с.

3. Патент на ПМ № 38651 RU. Кокильная машина с тепловой трубой / В.В. Стулов. Опубл. 10.07.04. Бюл. № 19.