Исследование механических свойств конструкционных сталей при малоцикловом нагружении

Голиков Н.И., Литвинцев Н.М.

Якутск, Россия

Трубные стали относятся к материалам, подверженным процессу старения, что сопровождается нежелательными изменениями их служебных характеристик. Прежде всего, с процессом старения связано понижение пластических и вязких свойств металла, повышение его склонности к хрупкому разрушению. Основными процессами  воздействующими на структуру и свойства эксплуатируемого металла являются: деформационное старение, связанное с изменением распределения атомов внедрения С, О, N в ферритной матрице и частичным распадом цементитной фазы как в процессе технологических воздействий, так и при эксплуатации; водородное охрупчивание; повторно-циклическое воздействие нагрузок и напряжений, которые вызывают микропластические деформации и локализацию концентрации напряжений, ускоряющих развитие повреждаемости металла при эксплуатации [1].

В настоящей работе приведены результаты исследования влияния искусственного наведения повреждения при малоцикловом нагружении на ударную вязкость металла труб газопроводов из конструкционных сталей марки 09Г2С и ВСт3сп. Образцы перед ударными испытаниями, с целью искусственного наведения повреждений, были подвергнуты циклическим нагрузкам с помощью универсальной сервогидравлической испытательной машины «INSTRON 8802». Количество циклов -10000 циклов. Максимальная нагрузка достигала предела текучести испытуемых образцов. После циклических испытаний, проведены испытания на ударную вязкость образцов с U-образным надрезом без усталости (в состоянии поставки), а также после искусственного наведения усталостных повреждений при температурах  +20 0С, -40 0С, -60 0С. Испытания на изгиб проводились на маятниковом копре модели 2010 КМ-30, с энергией удара 300 Дж. Обнаружено, что после циклических нагружений происходит равномерное снижение значений ударной вязкости сталей примерно от 30 до 60 Дж/см2 практически при всех температурах испытания. Проведена оценка долговечности испытанных сталей по значениям ударной вязкости. Получено, что при отрицательных температурах долговечность металлов значительно снижается, чем при положительных температурах.

Литература

1. Стеклов О.И. Мониторинг и прогноз ресурса сварных конструкций с учетом их старения и коррозии / О.И. Стеклов // Сварочное производство. 1997. №11. 16-21.