МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ НА МЕНИСКЕ КРИСТАЛЛИЗАТОРА УНРС

Горнаков А.И., Стулов В.В.

Комсомольск-на-Амуре, Россия

В настоящее время существует проблема получения непрерывных стальных заготовок без дефектов поверхности, особенно в связи с тенденцией увеличения скорости разливки. Ключевые параметры и процессы, контролирующие тепловое сопротивление зазора между оболочкой слитка стенкой кристаллизатора до настоящего времени не установлены [1]. Остаются пока невыясненными принципы выбора и формирования шлакообразующих смесей для регулирования теплоотвода в кристаллизаторе установки непрерывной разливки стали (УРНС).

В настоящей работе выполнено физическое моделирование поведения расплава и шлакообразующей смеси на мениске в кристаллизаторе УНРС при разливке стали в новом устройстве [2], обеспечивающем перемешивание расплава в горизонтальной плоскости при более эффективном разогреве и плавлении шлакообразующей смеси [3].

Подача жидкой стали двумя плоскими струями в пристеночные слои кристаллизатора приводит к увеличению теплообмена и выравниванию температур в корочке слябовой заготовки, а также к образованию двух вихрей по обе стороны от погружного разливочного стакана, перемешивающих и разогревающих шлакообразующую смесь.

Отмеченное не могло не отразиться на качестве поверхности и внутренней структуры слябовых заготовок (уменьшается глубина залегания паукообразных трещин в 1,7-2 раза, сокращается протяженность зон направленной кристаллизации в 2-4 раза, уменьшен балл по трещинам перпендикулярным широким граням). Перемешивание металла и шлакообразующей смеси уменьшает время её разогрева и ускоряет протекание процессов на границе металл-шлак. Уменьшение времени разогрева смеси снижает её вязкость, уменьшает сопротивление перемещению частиц.

Литература

1. Лякишев Н.П., Арутюнян Н.А., Зайцев А.И. и др. Механизм формирования шероховатой поверхности шлакового гарнисажа и её влияние на величину термического сопротивления зазора между оболочкой слитка и стенкой кристаллизатора УНРС // Металлы. 2005. №3.-С. 3-15.

2. Патент № 2379154 RU. Устройство для непрерывной разливки плоских стальных слитков / В.В.Стулов, В.И.Одиноков, М.Е.Зубарев и др. Опубл. 20.01.2010. Бюл. № 2.

3. Стулов В.В., Матысик В.А., Новикова Т.В. и др. Разработка нового способа разливки слябовых заготовок на МНЛЗ. Комсомольск-на-Амуре: ИМиМ ДВО РАН, 2008. – 158 с.