АТОМИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗЕРНОГРАНИЧНОГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ГРАНИЦЫ

Σ=5 (210)[001] В УСЛОВИЯХ СДВИГОВОГО НАГРУЖЕНИЯ

Дмитриев А.И., Никонов А.Ю., Псахье С.Г.

Томск, Россия

Поликристаллические материалы на металлической основе со сверхмелким зерном обладают целым рядом уникальных прочностных и технологических свойств. В настоящее время установлено, что необычно высокие механические свойства нанокристаллических материалов в основном обусловлены специфическими механизмами пластической деформации, тесно связанными с границами зерен [1, 2]. Этим объясняется, что поведению границы зерна в условиях приложенного напряжения посвящено большое число как экспериментальных, так и теоретических работ [3, 4]. В последнее время с ростом производительности вычислительной техники этот вопрос все чаще изучается с использованием методов компьютерного моделирования. Такие исследования позволяют детально проанализировать различные аспекты исследуемой проблемы и изучить механизмы структурного преобразования кристаллической решетки в динамике. Изучение поведения большеугловых границ зерен в условиях сдвигового нагружения на основе компьютерного моделирования и являлось целью настоящей работы.

Расчеты были выполнены с использованием метода молекулярной динамики. В качестве объекта исследования был выбран поликристалл меди, состоящий из двух зерен. Моделировалась большеугловая симметричная граница Σ=5 (210)[001]. Межатомное взаимодействие описывались в рамках метода погруженного атома. Нагружение осуществлялось путём задания атомам граничного слоя, внешнего по отношению к моделируемой границе зерна, постоянной скорости. Направление нагружения совпадало с плоскостью границы зерна, имитируя тем самым задание сдвиговой деформации. Скорость движения атомов граничного слоя варьировалась в диапазоне от 2 до 150 м/c.

Согласно полученным результатам поведение границы зерна под воздействием такого рода внешнего воздействия существенно зависит от типа границы и направления приложенного нагружения. В частности, при определенной ориентации внешнего сдвигового нагружения граница зерен типа Σ=5 начинает перемещаться в направлении, перпендикулярном приложенным скоростям, приводя тем самым к росту одного из зерен поликристалла. В работе анализируются зависимости скорости движения границы зерен от величины приложенного нагружения, а также проведены оценки величины критических напряжений для активации подобного рода движения границ зерен. Кроме того, анализируются атомные механизмы, протекающие в межзеренной области в процессе ее перемещения. Данное поведение границ зерен может оказывать существенное влияние на изменение микроструктуры материала и, как результат, на его свойства и особенности поведения.

Литература

1. Г.А.Малыгин Пластичность и прочность микро- и нанокристаллических материалов (Обзор) // ФТТ. 2007. Т. 49, №6. C. 961–982.

2. М.Ю. Гуткин, К.Н.Микаелян, И.А. Овидько Рост зерен и коллективная миграция их границ при пластической деформации нанокристаллических материалов // ФТТ, 2008, Т.50, вып.7, с. 1216–1229.

3. T.Gorkaya, D.A.Molodov, G.Gottstein Stress-driven migration of symmetrical <100> tilt grain boundaries in Al bicrystals // Acta Materialia. 2009. V. 57. P. 5396–5405.

4. H.Zhang, D.J. Srolovitz Simulation and analysis of the migration mechanism of Σ5 tilt grain boundaries in an fcc metal  // Acta Materialia. 2006. V. 54 P. 623–633.