ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ УПРУГИХ И МАГНИТОУПРУГИХ СВОЙСТВ

Ильясов Р.С., Бабкин С.Э.

Ижевск, Россия

Исследования на модельных материалах [1,2] показали, что напряженно-деформированное состояние ферромагнетиков в области пластических деформаций можно оценивать методом электромагнитно-акустического преобразования (ЭМАП).

В приставном варианте импульсного ЭМАП для оценки остаточных деформаций (после нагружения в пластической области) наиболее перспективными информационными параметрами являются скорость звука и амплитуда принятого сигнала после двойного ЭМАП. В данной работе мы попытались оценить необходимую точность измерения этих параметров для оценки состояния изделий из распространенных конструкционных сталей Ст.3 и Ст.10.

Для этого партию предварительно отожженных образцов подвергали растягивающим нагрузкам для получения различных остаточных деформаций (от 0 % до 3 %). При этом по точной резонансной ЭМАП методике определяли скорость звука и амплитуду принятого сигнала.

Было выяснено, что скорость продольных волн начинает изменяться с началом попадания в пластическую зону и имеет монотонную тенденцию к увеличению до 0,5 % в зависимости от уровня остаточных деформаций. Таким образом, минимально необходимая точность измерения скорости звука для решения поставленной задачи по нашей оценке должна составлять величину порядка 0,05 %, что требует компьютерной обработки принимаемых сигналов.

Амплитуда принятых колебаний наоборот падает при появлении остаточных деформации, вызванных нагружением в пластической области. Это падение также монотонно и при остаточных деформациях порядка 3 % составляет величину порядка 30 %. Тогда минимально необходимая точность измерения амплитуды должна составлять величину порядка 3 %.

При использовании импульсной методики ЭМАП поверхностных волн в приставном варианте при одностороннем доступе к изделию точность измерения на стали Ст.3 при использовании измерительных осциллографов составляет для амплитуды 5 %, для скорости 1 %.

Таким образом для решения поставленной задаче необходима компьютерная обработка сигналов.

Литература

1. Бабкин С.Э., Ильясов Р.С.  Дефектоскопия,2010, №1, с.83-89.

2. Ильясов Р.С., Боровкова М.А., Бабкин С.Э.  Дефектоскопия,2009, №7, с.40-49.