ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМАП SH –ВОЛН ДЛЯ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ

Ильясов Р.С., Бабкин С.Э.

Ижевск, Россия

Экспериментально исследовано влияние упругого растяжения на полевые зависимости ЭДС двойного электромагнитно-акустического преобразования (ЭМАП) волн горизонтальной поляризации в образцах никеля, сплава Н18 и сталей 10, У8. Установлено, что закономерности изменения эффективности ЭМАП от магнитного поля и растягивающего напряжения для волн вертикальной (волн Рэлея) и горизонтальной поляризации существенно отличаются. Эти отличия главным образом связаны с тем, что в первом случае эффективность ЭМАП формируется за счет диагональной магнитоупругой постоянной d, определяемой в представлениях обратимой термодинамики как производная от магнитострикции по приложенному магнитному полю (крутизна кривой магнитострикции). В случае волн горизонтальной поляризации, генерация которых происходит в условиях взаимоперпендикулярной ориентации векторов переменного h и постоянного H магнитных полей, лежащих в плоскости поверхности раздела сред, эффективность преобразования определяется недиагональной магнитоупругой постоянной p. В отличие от d, этот параметр при выполнении условия H>>h представляет собой отношение текущего значения магнитострикции к напряженности магнитного поля.

Исследование полевых зависимостей SH волн при различных растягивающих нагрузках в ряде ферромагнетиков выявили следующие особенности. Максимум сигнала ЭМАП по сравнению с волнами вертикальной поляризации достигается в гораздо более сильных полях, близких к области технического насыщения. Преобразование продолжается и после технического насыщения, при этом эффективность монотонно падает с увеличением магнитного поля. Изменение знака приращения эффективности ЭМАП при упругом растяжении происходит лишь в области технического насыщения. Например, в никеле во всем диапазоне полей при растяжении сигнал монотонно падает, увеличение сигнала после максимума выражено очень слабо, а в сталях оно вообще не проявляется. Иными словами эффективность ЭМАП практически во всем интервале полей однозначно зависит от упругого растяжения.  Для волн вертикальной поляризации в никеле изменение знака приращения эффективности ЭМАП происходит при значениях относительной индукции равных примерно 0,7.

С использованием модели Вильямса – Бозорта для параметра p было получено аналитическое выражение, описывающее его зависимость от относительной намагниченности. Анализ полученного выражения для параметра p, определяемого как отношение магнитострикции к напряженности магнитного поля, позволил объяснить наблюдаемые особенности. Структура зависимости p от относительной намагниченности иная, чем для d [1], и качественно хорошо описывает достижение максимума этого параметра при больших значениях относительной индукции и не обращение его в нуль при достижении технического насыщения. Физически это является следствием того, что поперечные колебания намагниченности при модулировании перпендикулярным переменным полем возможны и в состоянии насыщения.

Литература

1. Ильясов Р.С., Боровкова М.А., Бабкин С.Э. Влияние упругих напряжений на электромагнитно-акустическое преобразование в никеле, сплавах железо-никель и пермендюре. Дефектоскопия, 2009, №7, с. с.40-49.