Адекватность компьютерного моделирования процесса одноосного растяжения сплава АД1 с учетом структуры материала

Воронин С.В., Юшин В.Д., Бунова Г.З.

Самара, Россия

При исследовании процессов деформации и разрушения необходимо более адекватно учитывать структуру материала, а в частности, форму, размер и свойства структурных составляющих [1]. В настоящее время, для исследования процессов деформации и разрушения, используются компьютерные системы инженерного моделирования, анализа и оптимизации, такие как, MSC.Nastran, MSC.Marc и др. Большинство моделей обрабатываемых материалов, создаваемых в вышеперечисленных программах, рассматриваются как изотропные тела, без учета структурных составляющих и анизотропии. В итоге снижается точность определения значений напряженно-деформированного состояния обрабатываемой заготовки и инструмента, а также основных технологических параметров процессов [2].

Предлагаемые методики учета реальной структуры материала позволяют строить соответствующие конечно-элементные модели (КЭМ). Однако результаты компьютерного моделирования, по ряду причин, могут расходиться с реальными экспериментальными исследованиями. Поэтому целью данной работы является проверка адекватности компьютерного моделирования, на примере процесса одноосного растяжения сплава АД1 с учетом структуры материала.

Для проверки адекватности предложенной модели учета реальной структуры материала, было выполнено экспериментальное исследование. Исследовался процесс одноосного растяжения плоского образца с размерами 92×9,2×0,25 мм из технически чистого алюминия. Образец подвергался одноосному растяжению со степенью деформации 10 %. Для соответствующего реального образца, используя разработанную методику, была построена КЭМ с учетом зеренной структуры [3]. Критерием адекватности предложенной модели является деформационное поведение отдельных зерен исследуемого материала. Структура технически чистого алюминия представляет собой совокупность зерен α-твердого раствора, отличающихся друг от друга кристаллографической ориентацией. Поэтому были выделены три основные группы зерен приблизительной одной ориентации, которые в поляризованном свете окрашиваются в индивидуальный цвет: голубой − зерна этого цвета в направлении приложения сил имеют самые высокие прочностные характеристики (Е=7700 кг/мм2; σв=11,6 кг/мм2; σ0,2=0,4 кг/мм2; δ=20 %); «морской волны» − механические свойства этих зерен следующие: Е=7500 кг/мм2; σв=9 кг/мм2; σ0,2=0,4 кг/мм2; δ=35 %; «золотой» − Е=6400 кг/мм2; σв=5,94 кг/мм2; σ0,2=0,4 кг/мм2; δ=70 %.

В результате проведенных исследований были получены реальная структура образца после деформации 10 % и соответствующая КЭМ. Размеры случайно выбранных зерен вдоль направления деформации и поперек на реальном образце и КЭМ образца отличаются в среднем на 3÷7 %. Подобная разность в размерах объясняется большими трудностями проведения измерений в одних и тех же сечениях зерен. Однако полученные результаты говорят о возможности использования предлагаемых методик для исследования процессов деформации и разрушения.

Литература

1. С.В. Смирнов, Н.Б. Пугачева, А.В. Тропотов. Сопротивление деформации структурных составляющих сложнолегированной латуни. Физика металлов и металловедение. 2001. Т. 91. № 2 − С. 106−111.

2. Pino Koc, Boris Stok. Computer-aided identification of the yield curve of a sheet metal after onset of necking. Computational Materials Science. 2004. № 31 − P. 155–168.

3. В.Д. Юшин, Г.З. Бунова, С.В. Воронин. Учет реальной структуры конструкционных материалов при компьютерном моделировании технологических процессов и разработке новых сплавов с использованием MSC.Nastarn for Windows. Деп. в ВИНИТИ 16.12.05, № 1691-В2005. 2006 − 14 с.