ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НА ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВОГО ЖЕЛЕЗА ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ

Горкунов Э.С.1, Задворкин С.М.1, Субачев Ю.В.1, Анциферов В.Н.2

1Екатеринбург, Россия; 2Пермь, Россия

Работа посвящена исследованиям влияния одноосного растяжения на коэрцитивную силу спеченных материалов с целью применения результатов магнитных измерений для оценки напряжений в порошковых материалах разного фракционного состава.

Для изготовления образцов использовали порошок железа, рассеянный на вибрационном столе на 7 фракций в диапазоне от 40 до 200 мкм. Заготовки из порошков разных фракций формовали в твердосплавной пресс-форме при давлении 600 МПа, затем отжигали при 800 С в течение часа в атмосфере водорода, после чего часть образцов подвергали доуплотнению. Спекание проводили в вакууме при температуре 1250 С в течение 1,5 часа с последующим охлаждением с печью.

Металлографические исследования проводили с помощью оптического микроскопа. Плотность (пористость) прессовок и спеченных образцов определяли методом гидростатического взвешивания в глицерине. Измерения магнитных характеристик спеченных образцов проводили в замкнутой магнитной цепи по схеме пермеаметра. Рентгенографические исследования проводили в Kα-излучении хромового анода.

Результаты механических испытаний железных спеченных материалов на растяжение показали, что степень дисперсности исходного порошка и технология изготовления материалов оказывает слабое влияние на величину предела текучести и относительное удлинение спеченных материалов. В интервале фракций порошка от 40 до 200 мкм величина предела текучести материалов, полученных как однократным, так и двукратным прессованием составляет около 42 МПа, а относительное удлинение – примерно 14 %.

В то же время двукратное прессование повышает временное сопротивление материалов со 151 до 179 МПа, что главным образом объясняется снижением пористости спеченного материала в среднем с 8,5 до 2,8 %.

В результате испытания спеченных материалов одноосным растяжением с одновременным измерением магнитных характеристик, получено, что в начальной области растяжения коэрцитивная сила снижается, а с ростом растягивающих напряжений вновь повышается, тем самым образуя минимум на зависимости относительной коэрцитивной силы от внешних напряжений. Средний размер частиц порошка и технология изготовления спеченных материалов оказывают слабое влияние на характер таких зависимостей.

В упругой области растягивающих напряжений наблюдается монотонное снижение коэрцитивной силы с ростом внешних напряжений. Это позволяет использовать коэрцитивную силу для оценки напряжений в порошковых материалах на основе железа вне зависимости от степени дисперсности исходной шихты.

Минимум на зависимостях коэрцитивной силы от приложенных напряжений локализуется вблизи напряжений, равных пределу текучести материала. При этом указанный минимум становится более ярко выраженным при измерении коэрцитивной силы в слабых полях.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-08-01091 и междисциплинарного проекта УрО РАН № 09-М-13-2001.