КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Шавшуков В.Е., Лямин Ю.Б., Чунаев В.Ю.

Пермь, Россия

Корпусные конструкции сложной формы из слоистых композитов зачастую состоят из большого числа конструктивных элементов, соединенных болтовыми соединениями. Это обусловлено особенностями существующих технологий изготовления крупногабаритных изделий из таких материалов. В силу высокой анизотропии материалов соединяемых элементов, болтов и гаек выбор геометрических параметров соединений (размеры и форма болтов и отверстий, допуски на них и т.д.) требует проведения тщательного прочностного анализа всех элементов соединения в процессе затяжки и эксплуатации изделия.

В работе приведены результаты экспериментального и теоретического исследования прочности болтовых соединений из указанных материалов [1]. Эксперименты проводились на модельных образцах соединения, состоящих из двух пластин, соединенных одним, двумя или тремя болтами, расположенными по оси симметрии пластин.

Работа соединения в конструкции моделировалась испытанием на трехточечный изгиб таких образцов. Испытания проводились на стандартных испытательных машинах. Регистрировались диаграммы перемещение (прогиб) - усилие, изгибающее усилие разрушения фиксировалось как максимальное усилие по показаниям цифрового динамометра, независимо от состояния и характера повреждений образцов. Разрушение модельных образцов происходило по нескольким типам: 1) разрушение верхней или нижней пластины от сжатия-растяжения вблизи отверстия под болты без разрушения болта; 2) разрушение верхней или нижней пластины от сжатия-растяжения в плоскости, проходящей через центр болта, вблизи отверстия под болт без разрушения головки болта; 3) разрушение пластин, сопровождающееся срезом части головки болта. Гайки во всех испытаниях не разрушались.

Для выяснения причин, приводящих к тому или другому типу разрушения соединения, было исследовано напряженно-деформированное состояние болтового соединения методом конечных элементов с помощью программного комплекса ANSYS. Расчеты показали, что распределение напряжений в элементах соединения и прочность болтового соединения зависят не только от исходных свойств материалов всех элементов, но также и от конечного углового положения осей упругой анизотропии тела болта и головки болта, в котором они останавливаются после затяжки заданным по чертежу моментом силы, относительно направлений действия нагрузок в изделии. В неблагоприятных случаях происходит срез части головки болта параллельно слоям ткани материала болта и последующее разрушение оболочек вблизи среза. Разрушению со срезом соответствует меньшее усилие изгиба, чем разрушениям других типов. Случайному распределению углов остановки соответствует разброс прочности соединения в конструкции. В конечном итоге это ведет к некоторому разбросу несущей способности конструкции в целом.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 09-08-99117 и 10-08-96062.

Литература

1. Носатенко П.Я., Чунаев В.Ю., Ширшов Ю.Ю., Ширяев А.В., Лямин Ю.Б., Шавшуков В.Е. Конструкционная прочность болтовых соединений оболочечных элементов из анизотропных силицированных материалов. Перспективные материалы. 2010 (в печати).