Влияние концентраторов напряжений на кинетику разрушения листовой нержавеющей стали с учетом импульсных подгрузок

Чаусов Н.Г., Пилипенко А.П., Порохнюк Е.М.

Киев, Украина

Проведенные исследования поведения гладких образцов из пластичных материалов при динамических  неравновесных процессах (хаотической динамики), в том числе с использованием метода ТЭМ, показывают, что в зависимости от величины импульса подгрузки в любом испытываемом материале возникает множество самоорганизованных диссипативных структур в виде локализованных полос (состояний материала), каждая из которых обладает новыми механическими свойствами [1,2].

Целью настоящей работы является получение дополнительной информации о смене механических характеристик листовой нержавеющей стали в зоне концентраторов при действии импульсных подгрузок и их влиянии на кинетику разрушения стали.

Исследование кинетики разрушения стали проводили с использованием метода полных  диаграмм  деформирования  на  плоских  образцах шириной 10, 20 мм и толщиной 1,5 мм. На рабочий участок образцов шириной 20 мм наносили концентратор напряжений в виде центрального кругового отверстия диаметром 1,4 мм.

Установлено, что когда заданные импульсные подгрузки производятся при деформировании образцов с исходным концентратором на восходящей ветви статической диаграммы деформирования, то в определенном диапазоне импульсных подгрузок отмечается резкое снижение деформационной способности стали в зоне концентратора напряжений (в данных опытах приблизительно в 2 раза). Однако независимо от того, образуется ли «естественная» макротрещина при последующем статическом растяжении образцов, подверженных импульсным подгрузкам, из исходного концентратора, или же производятся импульсные подгрузки на образцах с готовыми «естественными» макротрещинами, выращенными на гладких образцах и с исходным концентратором, трещиностойкость стали практически всегда повышается. С использованием метода ТЭМ подтверждено, что данный экспериментальный факт связан с образованием диссипативных структур в зоне вершины трещины, которые являются дополнительной преградой при росте макротрещины.

Литература

1. Н.Г. Чаусов, Е.Э. Засимчук, Л.И. Маркашова и др. Особенности деформирования пластичных материалов при динамических неравновесных процессах // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2009 – 75. № 6. – С.52 – 59.

2. Е.Э. Засимчук, Л.И. Маркашова, Т.В. Турчак, Н.Г. Чаусов и др. Особенности трансформации структуры пластичных материалов в процессе резких смен в режиме нагружения // Физическая мезомеханика. – 2009 – 12. № 2. – С.77 – 82.