ОЦЕНКА ХЛАДОСТОЙКОСТИ МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, УПРОЧНЕННЫХ МЕТОДОМ ИПД

Лукин Е.С., Иванов А.М.

Якутск, Россия

Введение Современные методы обработки позволяют значительно улучшать прочностные характеристики существующих материалов в зависимости от требований условий их эксплуатации. К примеру, развиваемый Р.З. Валиевым и другими метод интенсивной пластической деформации (ИПД) по способу равноканального углового прессования (РКУП) позволяет существенно повысить прочность обрабатываемых металлов и сплавов [1].

Изделия, прошедшие механическую обработку по способу РКУП, обладают уникальной структурой и высокими прочностными характеристиками. Применение ИПД для упрочнения малоуглеродистых сталей по способу РКУП позволяет повысить предел текучести с 300÷350 МПа до 800÷900 МПа [2]. Однако, упрочнение малоуглеродистой стали по способу РКУП приводит к охрупчиванию материала [3]. Повышение порога хладноломкости стали, упрочненной методом ИПД, особенно негативно сказывается в условиях низких климатических температур. Целью проводимого исследования является получение заготовок из малоуглеродистой стали, упрочненных ИПД и обладающих оптимальным сочетанием характеристик прочности и сопротивления хрупкому разрушению, особенно в условиях низких климатических температур.

Объект исследования. Объектом исследования является малоуглеродистая сталь марки Ст3сп и 09Г2С. Исследованы прочностные характеристики приведенных сталей в исходном состоянии (в состоянии поставки).

Упрочнение исследуемой стали. Упрочнение сталей проведено с использованием специальной оснастки, изготовленной для реализации метода ИПД по способу РКУП. Заготовки подвергнуты РКУП по маршруту C с количеством проходов равное 2-м, 4-м и 8-ми циклам прессования.

Результаты механической обработки. В результате механического упрочнения сталей по способу РКУП, установлено, что прочностные характеристики существенно повысились. Вместе с тем, наблюдается существенное снижение характеристик пластичности материала.

Выводы. Упрочнение малоуглеродистых сталей методом ИПД по способу РКУП, приводит к существенному повышению прочностных характеристик материала. Однако, упрочение приводит к снижению сопротивления хрупкому разрушению. Это подтверждается результатами испытаний на ударную вязкость.

Применение комбинированной термомеханической обработки малоуглеродистых сталей по схеме «закалка + РКУП + отжиг», позволяет существенно улучшить характеристики сопротивления хрупкому разрушению с незначительным снижением прочности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 09-01-98507.

Литература

1. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос. 2000. – 272 с.

2. Иванов А.М., Петрова Н.Д., Лукин Е.С., Платонов А.А., Петров П.П. Структура, свойства и тепловое излучение при деформировании металлов и сплавов, подвергнутых равноканальному угловому прессованию // Сб. тезисов докладов III-ей Евразийской научно-практической конференции «Прочность неоднородных структур», ПРОСТ-2006. – Москва, 2006. – С. 147.

3. Gorokhov A.M., Ivanov A.M., Lukin E.S. Blow-bending work of crack nucleation and propagation of ultra fine-grained structure steel probes // Modern materials and technologies 2007: Materials by Int. VIII Russia-China Symp. – Khabarovsk: Pacific National University, 2007. – vol. 2. – pp. 176-179.