ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ В МИКРОСТРУКТУРЕ

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Реков А.М.

Первоуральск, Россия

Методом малобазных делительных сеток [1,2] определены параметры неоднородности полей деформации в микроструктуре технически чистого титана ВТ1-0, сплава циркония и алюминиево-медного сплава Д16 (2420). Испытания проведены при одноосном растяжении образцов при комнатной температуре. Образцы титана и циркониевого сплава вырезаны из трубной заготовки (вдоль образующей трубы). Образцы сплава Д16 подвергнуты закалке и естественному старению (вырезаны из листа). Параметры микроструктуры материала образцов (размер зерна и структурных составляющих) определены по известным методикам. Образцы титана ВТ1-0 имеют плотно упакованную гексагональную структуру (α-модификация). Сплав циркония представляет собой твердый раствор ниобия в α - цирконии с ГПУ решеткой, а структура образцов сплава Д16 - твердый раствор меди и магния в алюминии [3]. База делительной сетки, в соответствии с размером зерна материала образцов, составляла 10 микрометров для титана и циркониевого сплава и 25 микрометров для сплава Д16. Образцы деформировали в несколько ступеней до остаточных пластических деформаций от 6 до 14 %. Увеличение микроскопа подбирали таким образом, чтобы измеряемая длина стороны ячейки делительной сетки составляла один миллиметр. Координаты узлов делительной сетки (массив 20х20 ячеек) измеряли микрометром МОВ 1х16х в двух ортогональных направлениях - вдоль и поперек оси растяжении образца. Измерения каждой ячейки делительной сетки проводили шестикратно, как до, так и после деформации, что позволило оценить величины случайных ошибок определения параметров неоднородности. Найдены все компоненты тензора пластических микродеформаций и характеристики напряжено-деформированного состояния микрообъема: случайные коэффициенты Надаи-Лоде, коэффициенты поперечной деформации [1,2]. Построены нормированные автокорреляционные функции микродеформаций, одномерные и двухточечные законы распределения.

Экспериментальные законы распределения главных микродеформаций и их интенсивностей достаточно хорошо согласуются с теоретическим нормальным распределением.

Функции плотностей распределения случайных параметров Надаи-Лоде могут быть аппроксимированы распределением Коши. Поля микродеформаций являются анизотропными - сечения нормированных автокорреляционных функций различны в ортогональных направлениях относительно оси растяжения образцов.  В продольном направлении корреляция между деформациями зерен-соседей отрицательная. Радиус корреляции между микродеформациями составляет 5 - 6 зерен. В поперечном направлении корреляционные функции изменяются по закону близкому к экспоненте. В соответствии с условием несжимаемости микрообъема при пластической деформации алгебраическая сумма случайных коэффициентов поперечной деформации микрообъемов (зерен) h31 и h21 равна минус единице. Графики функций плотностей распределения коэффициентов поперечной деформации h31  и h21  симметричны друг другу. Ось симметрии пересекает ось абсцисс в точке -0,5.

Литература

1. А.А.Вайнштейн, А.Н, Алехин  Основы теории упругости и пластичности с учетом неоднородности материала. УГТУ-УПИ. 2004 236 с.

2. А.М.Реков., А.А. Вайнштейн А.А.,В.В. Березин Распределение главных микродеформаций // Вестник УГТУ-УПИ  Механика микронеоднородных материалов и разрушение: Сб. науч. трудов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004.№.22(52). С.85-88.

3. В.А. Шаклеина., А.М. Реков, В.И.Забродин.  Экспериментальные законы распределения микродеформаций алюминиевого сплава Д16 (2024) \\  Механика и процессы управления Том 1. Труды XXXVI Уральского семинара Екатеринбург: УрО РАН, 2008С.320-321.