ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ УПРОЧНЕНИИ БАЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ

Белов Е.Г., Ефимов О.Ю., Коновалов С.В., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е.

Новокузнецк, Россия

Разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий обработки металлов давлением, обеспечивающих повышение производительности труда и качественных показателей продукции, во многом определяют перспективы эффективного развития металлургии. В настоящее время при производстве арматуры и фасонных профилей применяются технологии термомеханического упрочнения, обеспечивающие повышение механических свойств без использования дорогостоящих легирующих добавок. Целенаправленное управление эксплуатационными свойствам проката и разработка оптимальных режимов его упрочнения должны базироваться на знании процессов структурообразования при различных технологических воздействиях.

Целью настоящей работы являлось изучение формирования структурно-фазовых состояний и механических свойств двутавра ДП155 класса 345 из сталей 09Г2С и 09Г2СФ при ускоренном охлаждении в линии сортового стана 450 ОАО «ЗСМК». Для производства опытных партий использовались непрерывнолитые заготовки сечением 150×200 мм из стали марки 09Г2С химического состава по ГОСТ 19281.

Исследование макроструктуры ускоренно охлажденного двутавра выявило неоднородность в сечении профиля, которая проявляется в виде двух участков различной травимости: наружного (поверхностного) слоя и основного сечения. Видно, что на полках профиля при ускоренном охлаждении получен равномерный по толщине упрочненный поверхностный слой, с ростом интенсивности охлаждения увеличивается его сплошность и толщина. В местах сочленения полок и стенки профиля при охлаждении прокаливаемость практически сквозная. В центральной части стенки упрочненный слой минимален и располагается с одной стороны (верх профиля при прокатке), а при охлаждении упрочненный слой на стенке получен только вблизи места ее сочленения с полкой.

Микроструктура по элементам профиля проката определяется условиями охлаждения. В поверхностном слое полок упрочненного проката формируется структура продуктов отпуска мартенсита. В слоях, прилегающих к поверхностному, получены структуры, образованные в результате распада переохлажденного аустенита по промежуточному механизму. Структура продуктов распада переохлажденного аустенита по промежуточному механизму неоднородна по глубине. На участках, прилегающих к поверхностному слою, характерно наличие в бейнитной составляющей равномерно распределенных мелких выделений избыточной фазы. При удалении от поверхности проката происходит увеличение количества выделений по полю шлифа и по границам бейнитных пакетов. В более глубоких слоях образуются структуры механической смеси феррита и пакетов бейнита с выделениями зерен избыточного феррита. Количество механической смеси феррита и бейнита уменьшается с удалением от поверхности проката в результате снижения скорости охлаждения и происходит образование структуры состоящей из феррита и перлита. Формирование структуры стали на стенке профиля в местах интенсивного охлаждения аналогичное. Для охлажденного проката характерно отсутствие поверхностного слоя продуктов отпуска мартенсита. Таким образом, промышленные эксперименты по ускоренному охлаждению двутавра ДП155 из стали марки 09Г2С и 09Г2СФ позволили установить закономерности формирования структуры, фазового состава и механических свойств.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013г.г.» (гос. контракт № П332).