ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДИЕНТА ДИСЛОКАЦИОННЫХ СУБСТРУКТУР

ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ АЛЮМИНИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Столбоушкина О.А., Коновалов С.В., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е.

Новокузнецк, Россия

Известно, что воздействие электрических полей при ползучести может заметно менять деформационные характеристики металлов и сплавов. Ранее [1] установлено, что наложение слабых потенциалов до 1В приводит к увеличению скорости ползучести Al на установившейся стадии на 70 %. Воздействие электрическим потенциалом должно приводить к разрушению равновесного обмена электронами между поверхностью и объемом и сдвигу равновесия между дефектами кристаллического строения. Последнее должно найти отражение в изменении дислокационной структуры. Целью настоящей работы являлся анализ градиента дислокационной субструктуры образцов алюминия, разрушенных в условиях ползучести.

В качестве материала исследования был использован технически чистый алюминий марки А85. Образцы подвергались ползучести до разрушения при приложении потенциала + 1 В. Исследования структуры образцов осуществляли методами просвечивающей электронной микроскопии фольг на просвет [2, 3].

Образцы технически чистого алюминия, испытанные в условиях ползучести при действии потенциала +1 В, были разрушены после деформации  ~20 %. Исследования деформированных образцов выявили зеренно-субзеренную структуру. Относительное содержание субзерен и их средние размеры определенным образом зависят от расстояния до поверхности разрушения. По мере приближения к поверхности разрушения относительное содержание и средние размеры субзерен, образовавшихся в процессе ползучести, увеличиваются.

Ползучесть технически чистого алюминия при комнатной температуре осуществляется путем скольжения дислокаций, что приводит к формированию разнообразной дислокационной субструктуры: хаос, сетки, ячейки, оборванные субграницы, а также дислокационные петли. Хаотически распределенные дислокации, дислокационные петли и дислокационные сетки присутствуют как в зернах, так и в субзернах; ячейки и оборванные субграницы наблюдаются преимущественно в зернах.

Установлено, что объемные доли материала, занятые структурой дислокационного хаоса, сетчатой и ячеистой дислокационными субструктурами изменяются немонотонным образом, достигая максимума на удалении от поверхности разрушения. Показано, что формирующаяся градиентная структура характеризуется закономерным изменением скалярной плотности дислокаций и дислокационных петель в зависимости от расстояния от поверхности разрушения.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013г.г.» (гос. контракт № П411).

Литература

1. С.В. Коновалов, В.И. Данилов, Л.Б. Зуев, Р.А. Филипьев, В.Е. Громов. О влиянии электрического потенциала на скорость изменения ползучести алюминия. Физика твердого тела. 2007, Т.49, вып. 8. С.1389-1391.

2. Л. Энгель, Г. Клингеле. Растровая электронная микроскопия. Разрушение: Справочник. М.: Металлургия. 1986, 232 с.

3. П. Хирт, Р. Хови, Р. Николсон и др. Электронная микроскопия тонких кристаллов. М.: Мир, 1968. 574 с.