ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАГРЕВЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ ЗАКАЛЕННОЙ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Макаров А.В., Поздеева Н.А., Коршунов Л.Г., Малыгина И.Ю., Черненко Н.Л.

Екатеринбург, Россия

Ранее, в работах [1-3] было установлено, что нанокристаллические структуры (НКС), созданные в высокоуглеродистых сталях методами фрикционного воздействия и сдвига под давлением, обладают повышенным сопротивлением разупрочнению при нагреве длительностью 1-2 часа. Повышенную теплостойкость рассматриваемых НКС связывали с эффективным закреплением дислокаций сегрегациями из атомов углерода, сохранением до температур нагрева не менее 350 °С повышенной дисперсности α-фазы, торможением формирования и роста частиц ε-карбида и цементита, а также процессов возврата при нагреве деформированных сталей. Однако уже при указанной длительности нагрева при температурах 450 °С и выше в сильнодеформированной стали наблюдались рекристаллизационные процессы, развитию которых способствует общий высокий уровень дефектности нанокристаллической структуры. В связи с этим, весьма интересным представляется изучение закономерностей термического разупрочнения, а также эволюции структуры в процессе более длительных выдержек при различных температурах отпуска.

В данной работе проведен сравнительный анализ разупрочнения и структурных изменений, происходящих при выдержке в вакууме продолжительностью 20 ч при температурах 350, 450 и 550 °С в стали У8 (0,83 мас.%С), в исходном закаленном состоянии, а также после поверхностного наноструктурирования. Установлено, что  повышенные уровни микротвердости поверхностей трения закаленной высокоуглеродистой стали по сравнению с закаленной  недеформированной сталью сохраняются даже при длительных (до 20 час) нагревах при температурах 350, 450 и 550 °С [4]. Повышенное сопротивление разупрочнению при длительных нагревах нанокристаллического слоя, сформированного трением на поверхности закаленной эвтектоидной стали, по сравнению с недеформированной сталью, по-видимому, обусловлено структурными особенностями, в том числе, протеканием в нанокристаллической структуре процессов деформационного динамического старения. После длительного нагрева при 350 °С дисперсность структуры поверхности трения сохраняется на высоком уровне. Отпуск при 450 °С приводит к развитию начальной стадии рекристаллизации деформированной стали, о чем свидетельствует заметное увеличение размеров кристаллитов α-фазы, которые начинают приобретать вид зерен правильной формы с низкой дефектностью. На границах некоторых кристаллитов выявляется полосчатый контраст, характерный для равновесного состояния границ зерен. Структура деформированной стали после отпуска при 550 °С свидетельствует об отсутствии аномального роста рекристаллизованных зерен даже при продолжительных высокотемпературных выдержках.

Работа выполнена при частичной поддержке проекта № 09-П-1-1008 по программе Президиума РАН №22 и междисциплинарного проекта № 09-М-12-2002 ИМАШ УрО РАН и ИФМ УрО РАН.

Литература

1. Коршунов Л.Г., Макаров А.В., Черненко Н.Л., Насонов С.П. ФММ. 1996, т. 82, № 2, 38-48.

2. Ivanisenko Yu., Winderlich R.K., Valiev R.Z., Fecht H. J.Scripta Materialia. 2003, v. 49, 947-952.

3. МакаровА.В., Коршунов Л.Г., Малыгина И.Ю., Солодова И.Л. МиТОМ. 2007, № 3, 57-62.

4. Макаров А.В, Саврай Р.А., Поздеева Н.А., Малыгина И.Ю. Сопротивление разупрочнению и изменение химического состава поверхности трения высокоуглеродистой стали при длительном нагреве в вакууме // Известия Челябинского научного центра, 2009, вып. 2 (44). – С. 22-27.