Низкотемпературное модифицирование нанокристаллического поверхностного слоя высокоуглеродистой стали при трении в жидком азоте

Макаров А.В., Куренных Т.Е.

Екатеринбург, Россия

Методами просвечивающей электронной микроскопии, микродюрометрии, рентгеновского структурного анализа и ядерных реакций исследованы структура, микротвердость и химический состав нанокристаллических слоев, сформированных на поверхности закаленной, а также закаленной и отпущенной при 200 С стали У8 (0,83 мас. % С) в условиях фрикционного нагружения твердосплавным индентором в различных средах (газообразный и жидкий азот, воздух).

Установлено, что максимальные уровни дефектности (большая плотность дислокаций и точечных дефектов) и микротвердости (13 ГПа) нанокристаллической структуры достигаются при проведении фрикционной обработки низкоотпущенной высокоуглеродистой стали в среде жидкого азота. Это обусловлено локализацией деформации вследствие низкотемпературного упрочнения стали и соответствующей интенсификацией в тонком поверхностном слое деформационного растворения -карбидной фазы, а также активным насыщением из жидкой криогенной среды слоя толщиной более 1,5 мкм атомами азота и растворенного в жидком азоте примесного кислорода до концентраций в несколько ат. %. Интенсивное деформирование трением сталей при криогенной температуре приводит к образованию в их поверхностном слое чрезвычайно высокой концентрации точечных дефектов, особенно, неравновесных вакансий. Это резко активизирует развитие индуцированных деформацией диффузионных процессов. Согласно комбинированного способа поверхностного упрочнения стальных изделий [1], фрикционная обработка закаленных сталей, формирующая в поверхностном слое структуру деформационно состаренного нанокристаллического мартенсита, может осуществляться в интервале температур от −196 до 100 °С, то есть и при температуре жидкого азота. В работе [2] рассмотрен способ фрикционной обработки при криогенных температурах, приводящий к наноструктурированию поверхностных слоев тел вращения из металлов (в, частности, меди) при скольжении твердосплавным индентором в среде жидкого азота, обеспечивающего эффективное охлаждение обрабатываемого изделия. Отмечается [3], что снижение температуры поверхностного пластического деформирования до температуры жидкого азота интенсифицирует формирование нанокристаллических структур в высокоуглеродистых сталях с исходными структурами пластинчатого перлита и высокоотпущенного мартенсита.

Полученные в настоящей работе результаты открывают дополнительные перспективы, связанные с возможностью модифицирования (в частности, низкотемпературного азотирования) поверхностных слоев металлических материалов в процессе их фрикционной обработки в жидком азоте. Указанное модифицирование обеспечивает рост дефектности и дополнительное упрочнение нанокристаллических структур трения. Последующее вылеживание в жидком азоте образцов с наноструктурированной поверхностью может привести к дополнительному насыщению металла азотом.

Работа выполнена при частичной поддержке проекта № 09-Т-1-1002 по программе ОЭММПУ РАН №13 и междисциплинарного проекта УрО РАН № 09-М-12-2002.

Литература

1. А.В. Макаров, Л.Г. Коршунов, А.Л. Осинцева. Способ обработки стальных изделий. Патент 2194773 (Россия). Опубликовано в БИМП, 2002. № 35.

2. W.L. Li, N.R. Tao, K. Lu. Fabrication of a gradient nano-micro-structured surface layer on bulk copper by means of a surface mechanical grinding treatment. Scripta Malerialia, 2008, v. 59, p. 546–549.

3. M. Umemoto, K. Todaka, K. Tsuchiya. Formation of nanocrystalline structure in carbon steels by ball drop and particle impact techniques. Materials Science and Engineering: A, 2004, v. A375–377, p. 899–904.