МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ПОРИСТОГО ТЕЛА

Березин И.М., Залазинский А.Г.

Екатеринбург, Россия

При формовании пористых тел из порошкообразного сырья большое значение имеют высокая стоимость исходных порошков для широкого ассортимента изделий. В этой связи актуально развитие теории формования пористых для решения задач разработки оптимальных режимов формования и прогнозирования свойств готовых изделий. Для решения проблем пластического деформирования пористых тел обычно применяют феноменологический подход [1], развитый в работах В.Н.Анциферова, А.К.Григорьева, Б.А. Друянова, В.Л.Колмогорова, М.Б.Штерна и др. В соответствии с названным подходом пористый материал представляют сжимаемой средой, удовлетворяющей системе дифференциальных уравнений теории течения. Показано [2, 3], что для решения краевых задач деформирования пористых тел существуют вариационные принципы. На этой основе для моделирования пластического течения твёрдых тел к настоящему времени создано множество программных средств: Deform3D, Ansys, QForm, Abaqus и др., которые позволяют с высокой степенью точности решать такие важные задачи, как определение напряженно-деформированного состояния в каждой точке деформируемой заготовки, определять характер и картину течения материала, рассчитывать потребные технологические усилия. Однако применение перечисленных “тяжёлых” пакетов, и в том числе пакета Abaqus, нуждается в идентификации определяющих соотношений деформируемого материала. При этом достоверность полученных результатов расчета напрямую зависит от методов исследования упругих и пластических свойств моделируемой среды. Решению задач идентификации определяющих соотношений для пористых материалов посвящена предлагаемая работа.

Рассмотрены модель пластически сжимаемой пористой среды при условии текучести Друкера-Прагера [4] и связанные с этим условием определяющие соотношения. Изучена эволюция поверхности текучести, для которой дана трехмерная интерпретация. Показано, что для экспериментального определения параметров деформируемого материала в условии текучести Друкера-Прагера целесообразно применять методику, включающую серию опытов двух типов: радиальное и осевое сжатие цилиндрических заготовок из спрессованного порошкообразного сырья при различной относительной плотности.

В качестве тестовой задачи для определения правомерности применения полученных определяющих соотношений осуществлено моделирование процесса осадки пористого тела в закрытой матрице с помощью программного комплекса Abaqus. Показано, что закономерность распределения плотности по высоте и сечению прессовки в зависимости от величины внешнего трения согласуется с известными литературными данными [5]. Результаты, полученные в ходе конечно-элементного анализа, свидетельствуют о рациональности применения полученных определяющих соотношений для решения задач деформирования пористых тел.

Литература

1. Залазинский А.Г. Пластическое деформирование структурно-неоднородных материалов. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2000. - 480 с.

2. Дегтярев И.С., Колмогоров В.Л. О вариационном принципе для медленного течения сжимаемой вязкопластической среды // Сб.трудов Пермского политехнического института. 1972, №112. с.3-12.

3. Друянов Б.А. Прикладная теория пластичности пористых тел.– М.: Машиностроение, 1989.–168 с.

4. Drucker, D.C., Gibson, R.E., Henkel, D.J., 1957. Soil mechanics and work-hardening theories of plasticity. Transactions American Society of Civil Engineers 122, 338 – 346.

5. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. М.: Металлургия, 1980. 496 с.