МЕХАНИЗМЫ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В ТВЕРДЫХ ТКАНЯХ ЗУБОВ

Панфилов П.Е., Зайцев Д.В., Григорьев С.С.

Екатеринбург, Россия

Твердую (костную) основу зуба составляет дентин, коронковая часть которого покрыта эмалью, а корневая цементом. Дентинная матрица пронизана дентинными канальцами, ориентированными по нормали к поверхности дентин-эмаль и дентин-цемент соединения. Микроструктура эмали представляет собой набор плотноупакованных стержней, расположенных перпендикулярно к поверхности зуба. При пережевывании пищи зубы испытывают преимущественно сжимающие нагрузки. Это означает, что дентин и эмаль должны быть тканями, способными к обратимой деформации. В данной работе рассматривается механическое поведение при сжатии коронкового и корневого дентина и эмали здоровых зубов в зависимости от ориентировки канальцев / стержней в образцах. Испытания проводили на разрывной машине Shimadzu AG-50kN-XD (скорость перемещения траверсы 0.1 мм/мин). Образцы из дентина и эмали вырезали в форме параллелепипедов размерами порядка 2х2х0.7 мм3. Микроструктуру образцов изучали при помощи оптического микроскопа. Изменение линейных размеров образцов начиналось при напряжениях порядка единиц МПа, а заканчивали испытания при появлении в образцах макроскопических трещин, которое происходило при 250-550 МПа. Коронковый дентин оказался более деформируемой и прочной тканью, чем корневой (25 % и 13 %; и 550 МПа и 350 МПа, соответственно), прочность же эмали была порядка 250 МПа при деформации 7 %. На деформационных кривых образцов всех тканей выделяется линейный участок протяженностью до 70 % общей деформации. В эмали протяженность такого участка была больше, чем у дентина. Сравнение линейных размеров образцов до и после испытания показали, что их деформация была обратимой вплоть до предела пропорциональности. Испытания на долговременную прочность (длительность 5 часов), в точке предела пропорциональности, показало, что образцы из дентина и эмали, способны выдерживать нагрузку в режиме упругости. При напряжениях свыше предела пропорциональности, деформация образца становилась необратимой. Характер механического поведения дентина и эмали позволяет сделать заключение о том, что эти твердые ткани являются вязкоупругими и способными выдержать значительные механические нагрузки, превышающие те, что возникают в процессе пережевывания пищи (30 МПа).

Исследования частично поддержаны Министерством Образования и Науки РФ (№ 2.2.2.2/5579) и CRDF (USA) (№ RUXO-005-EK-06/ BG7305 и BG9305).