- Влияние поверхностного пластического упрочнения и усталостных испытаний на металлофизические свойства плоских образцов из сплава ЭИ698ВД

- Радченко В.П., Морозов А.П., Чирков А.В.

- Самара, Россия

Работа посвящена изучению влияния упрочнения в режиме пневмодробеструйной обработки (стеклянными шариками (Ø 250 мкм) и стальной дробью (Ø 315 мкм)) и многоцикловых усталостных испытаний плоских образцов из сплава ЭИ698ВД на характеристики шероховатости, микротвердости и величину зерна поверхностного слоя.

Исследовались образцы типа I (с различными режимами пневмнодробеструйной обработки) и типа II (с теми же режимами пневмнодробеструйной обработки и последующими многоцикловыми усталостными испытаниями).

Отмечено, что образцы в исходном состоянии имеют полосчатую структуру с выступами и впадинами, ширина которых составляет 25-40 мкм, и отличаются достаточно неоднородными значениями микротвердости. Разброс значений в этой зоне составляет примерно 2700 HK. Установлено, что при упрочнении стеклянными шариками на образцах типа I и II наблюдается больший прирост микротвердости по Кнуппу (среднее значение составляет 1200-1500 единиц). При обработке стальной дробью ее значение возрастает до 800-900 единиц.

Наибольшее значение микротвердости при исследовании образцов после усталостных испытаний наблюдается на периферийных участках. Предположительно, это связано с тем, что в наиболее нагруженных зонах, прилегающих к области крепления образца к вибростенду, во-первых, имела место релаксация остаточных напряжений в упрочненном слое, а во-вторых, произошло «разрыхление» материала за счет накопления поврежденности, что и привело к снижению характеристик микротвердости. Периферийные же участки характеризуются тем, что на них напряжения при изгибе в процессе усталостных испытаний незначительны; этот факт обуславливает сохранение здесь достаточно высоких значений микротвердости.

По параметрам Rz (высота неровностей профиля по десяти точкам) и Rq (среднее квадратическое отклонение профиля) выявлено, что усталостные испытания оказывают незначительное влияние на шероховатость поверхности. Установлено, что стеклянные шарики изменяют шероховатость в меньшей степени, чем стальная дробь.

При обработке образцов стальной дробью в поверхностном слое (l=0,03-0,035 мм) отмечено уменьшение размера зерна с 0,0138 мм2  до 0,0099 мм2. Структура образцов, обработанных стеклянными шариками, практически однородна по всему сечению. Ввиду достаточно крупного зерна при данном режиме упрочнения в поверхностном слое наблюдаются трещины.

Таким образом, в работе выявлено, что микротвердость коррелирует с величиной сжимающих остаточных напряжений на упрочненной поверхности; шероховатость практически не зависит от режимов и характера усталостных испытаний; обработка материала стальной дробью приводит к уменьшению величины зерна в поверхностном слое.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП 2.1.1/3397, государственный контракт № П818).