МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЛАКСАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В УПРОЧНЕНЫХ ВПАДИНАХ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ

Радченко В.П., Михайлов А.Б.

Самара, Россия

Одним из методов повышения прочности и надежности концентраторов (впадины) резьбы является поверхностное пластическое упрочнение, положительное влияние которого связано с наличием остаточных сжимающих напряжений. Однако в условиях ползучести происходит релаксация наведенных напряжений, для оценки которой необходимо решить связанную задачу кинетики остаточных напряжений в тонком упрочненном слое на фоне ползучести всего резьбового соединения

Для многих современных энергетических машин характерны нестационарные условия работы, поэтому внешние нагрузки на резьбовые соединения формируются из релаксирующего усилия затяжки и дополнительной нестационарной нагрузки от соединяемых деталей. Учет такого спектра нагрузок при расчете неупругого реологического деформировано резьбового пакета очень сложен и, даже при наличии современного программного обеспечения и компьютерной техники, лежит за пределами возможностей подавляющего большинства известных методов и теорий ползучести.

В настоящей работе предлагается комбинированный подход решения задачи о ползучести резьбового соединения на основе методов декомпозиции, многоуровневой схематизации и идеях обобщенных моделей ползучести элементов конструкций, который позволяет, в конечном итоге, на первом уровне декомпозиции свести задачу о кинетике усилия по участку свинчивания к ряду одномерных задач. Затем после определения распределения усилия по длине свинчивания во времени рассматривается второй уровень декомпозиции – определение напряженно-деформированного состояния во впадине резьбы, при этом наиболее нагруженной будет впадина, которая располагается на свободном контуре в области перед первым витком болта. Здесь выделяется только интересующая нас область из двух соседних витков и решается краевая задача (например, методом конечных элементов) при известных изменениях граничных условиях, взятых из решения на более низком (первом) уровне декомпозиции.

Из решения краевой задачи на втором уровне декомпозиции определяются компоненты тензора деформации εij(t) на поверхности впадины резьбы и далее уже решается задача о релаксации остаточных напряжений в упрочненном слое но заданным деформациях εij(t) по методике, изложенной в работе [1], согласно которой тонкий упрочненный слой деформируется в режиме жесткого напряжения (при заданных εij(t)). Это так называемый третий уровень декомпозиций.

Таким образом, предложенная многоуровневая схематизация позволяет свети крайне сложную задачу к ряду относительно простых краевых задач, решение которых не вызывает серьезных математических трудностей.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП 2.1.1/3397, государственный контракт № П818).

Литература

1. В.П. Радченко, М.Н. Саушкин Ползучесть и релаксация остаточных напряжений в упрочненных конструкциях. М.: Машиностроение-1. 2005, 226 с.