К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ СПЛАВА ЖС6КП В ВЕРОЯТНОСТНОЙ ПОСТАНОВКЕ

Радченко В.П., Голудин Е.П.

Самара, Россия

Экспериментальные данные по ползучести металлических материалов имеют большой ресурс данных, зависящий не только от уровня приложенного напряжения, но и от температурных нагрузок. Поэтому детерминированные теории являются первым приближением и не позволяют в полном объеме описать экспериментальные зависимости. Этим и определяется актуальность построения неизотермических стохастических моделей ползучести и длительной прочности. В настоящей работе предложена соответствующая модель для сплава ЖС6КП, для которого имеется статистическая информация о кривых ползучести при T = 900 °С, 950 °С и 1000 °С для трех уровней напряжений при каждой температуре. Деформация ползучести представлена в виде суперпозиции вязкопластической, вязкоупругой и вязкой компонент. По выборке из 27 реализаций выполнено исследование по экспериментальному обоснованию принятых гипотез.

Выполнены следующие исследования и получены результаты:

- выполнен первичный анализ деформации ползучести и обоснован выбор детерминированных и случайных параметров модели;

- разработана методика идентификации детерминированных и случайных параметров; показано, что достаточно четырех случайных параметров для описания всего спектра кривых ползучести;

- установлены и статистически обоснованы законы распределения для случайных параметров и функций; исследована попарная коррелированность случайных параметров;

- разработан метод прогнозирования деформации ползучести и длительной прочности на основе стохастического дифференциального оператора для описания неизотермической ползучести методом статистических испытаний (методом Монте-Карло);

- выполнена экспериментальная проверка предложенной стохастической модели неизотермической ползучести и длительной прочности.

Выполнен ряд модельных расчетов при переменных температурно-силовых режимах нагружения. Сопоставлены результаты расчетов в вероятностной постановке и экспериментальные данные. Как в области экстраполяции результатов расчета, так и в области интерполяции наблюдается соответствие расчетных и экспериментальных данных.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП 2.1.1.3397),  при поддержке РФФИ (проект №10-01-00644-а).