ПЕРКОЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕХОД В ПОРИСТЫХ КЕРАМИКАХ НА ОСНОВЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОКСИДОВ, ИХ ПРОЧНОСТНЫЕ И УПРУГИЕ СВОЙСТВА: КОМПЬЮТЕРНОЕ ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ

Коноваленко Иг.С., Роман Н.В., Смолин А.Ю., Канаки А.В, Буякова С.П., Псахье С.Г.

Томск, Россия

Известно, что прочностные и упругие свойства хрупких пористых материалов определяются формой содержащихся в них пор. При достижении предела перколяции, поры сливаются, образуются новые структурные элементы, и зависимость прочностных и упругих свойств таких материалов от пористости предположительно должна меняться. В данной работе влияние перколяционного перехода на прочностные и упругие свойства пористых керамик на основе нанокристаллических оксидов исследовалось на основе компьютерного 3D моделирования в рамках метода подвижных клеточных автоматов (МСА).

Моделировалось механическое поведение пористых керамических образцов (ZrO2 со средним размером пор, соизмеримым с размером зерна) при одноосном сжатии. Функция отклика клеточных автоматов соответствовала диаграмме нагружения ZrO2 с пористостью 2 % (модуль Юнга 80 ГПа, прочность 2 ГПа). Размер автоматов составлял 1 мкм. Рассматривались образцы в форме параллелепипеда с квадратным основанием со стороной 10, 15, 20 30 и 40 мкм и высотой в два раза большей стороны основания. Пористость задавалась удалением одиночных автоматов из исходной структуры автоматов, расположенных в ГЦК-упаковке.  Генерировались образцы со значениями пористости от 0 до 50 % с шагом 5 %. Представительный объем модельного материала был определен на основе анализа сходимости эффективного упругого модуля пористых образцов с увеличением их размеров. Расчеты показали, что для пористости менее 15 % представительными являются образцы с основанием 20 мкм, для пористости от 15 до 35 % — 30 мкм, для пористости от 35 до 50 % — 40 мкм. Адекватность построенной модели керамики была подтверждена хорошим качественным и количественным соответствием механического поведения (картин разрушения и диаграмм нагружения) 3D модельных образцов поведению 2D модельных образцов, а также поведению реальной керамики.

Были построены расчетные и экспериментальные зависимости эффективного упругого модуля и прочности исследуемого материала от его общей пористости и получено их хорошее качественное соответствие. Так, на зависимостях явно выделяются два характерных участка, связанные со структурой пористого пространства: первый соответствует одиночным порам (5–20 %), второй — кластерам сообщающихся пор (20–50 %). Это подтверждает выдвинутые предположения о влиянии перколяционного перехода на прочностные и упругие свойства керамики.

Таким образом, метод МСА позволяет корректно описывать деформацию, разрушение и эффективные упругие и прочностные свойства пористой керамики на основе нанокристаллических оксидов. На основе трехмерных модельных расчетов показано, что точка перколяционного перехода в рассматриваемой модели керамике соответствует переходу поровой структуры от одиночных пор (пористость 5–20 %) к кластерам сообщающихся пор (пористость 20–50 %). Эта точка, полученная из компьютерных вычислений, хорошо согласуется с экспериментальными данными, что говорит о корректности построенной модели. Показано влияние изменения структуры порового пространства при перколяционном переходе на прочностные и упругие свойства рассматриваемой пористой керамики.

Работа выполнена при поддержке гранта МК-5260.2010.8 Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук, проекта РФФИ № 09-03-12039-ОФИ_М и грантов ФАО Минобрнауки №№ П254, П400, 5446.