ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Невский С.А., Коновалов С.В., Пономарева М.В., Громов В.Е.

Новокузнецк, Россия

Возможность изменения электромагнитными полями физических и механических характеристик металлов, подвергающихся пластической деформации, известна достаточно давно. К настоящему времени надежно установлено, что слабые электрические потенциалы до ± 1 В при комнатной температуре способны изменять значения скорости ползучести и микротвердости алюминия и снижать вязкость разрушения образцов, подвергающихся испытанию на ползучесть [1-3]. Несмотря на большой объем исследований в данной области остается еще множество вопросов, особенно относящихся к влиянию слабых электрических потенциалов на релаксацию напряжений. По сравнению с другими видами пластической деформации релаксация напряжений в условиях слабых электрических воздействий практически не изучена. В литературе не удалось найти сведений о влиянии слабых электрических потенциалов на данный процесс при разных температурах. В этой связи целью нашего исследования являлось установление влияния электрического потенциала на релаксацию напряжений.

Исследования выполнены на образцах технически чистого алюминия А85, которые перед испытанием на сжатие, для снятия внутренних напряжений, подвергались отжигу при 773 K в течении 2-х часов. В процессе исследования проводился анализ изменения активационного объема и энергии активации. Статистическая обработка проводилась по 10 образцам, как в обычных условиях, так и при подключении потенциалов от -1,5 до 1,5 В при температурах 296 К, 333 К. В результате исследования было установлено, что вне зависимости от знака потенциала при температуре 296 К наблюдается понижение значения активационного объема, а при температуре 333 К  его повышение, энергия активации при воздействии потенциала повышается. Объяснить полученные факты можно исходя из следующих представлений. Понижение активационного объема при температуре 296 К под воздействием потенциала можно связать с аналогичным эффектом, описанным в работе [4]. По-видимому, электрический потенциал способствует локализации пластической деформации в поверхностных слоях материала.

При температуре 333 К увеличение энергетических параметров можно связать с явлением, обнаруженным в [5]. Возможно, что воздействие электрического потенциала при увеличении температуры увеличивает твердость материала и повышает его релаксационную стойкость. Этим, по-видимому, объясняется увеличение энергии активации.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.» (гос. контракт № П411).

Литература

1. С.В. Коновалов, В.И. Данилов, Л.Б. Зуев и др. О влиянии электрического потенциала на скорость ползучести алюминия.  ФТТ. 2007. Т. 49. вып.8. С. 1389–1391.

2. Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, С.В. Коновалов и др. О влиянии контактной разности потенциалов и электрического потенциала. ФТТ. 2009. Т. 51. вып. 6. С. 1077 – 1080.

3. С.В. Коновалов, Ю.Ф. Иванов, О.А. Столбоушкина и др. Роль электрического потенциала в ускорении ползучести и формировании поверхности разрушения алюминия. Известия. РАН. Сер .физическая. 2009. Т. 73. № 9. С. 1315—1318.

4. В.И. Лихтман, Е.Д. Щукин, П.А. Ребиндер. Физико-химическая механика. М.: Изд. АН СССР, 1962. 303 с.

5. А.А. Клыпин. Структура и свойства сплавов при воздействии электрического поля. МиТОМ. 1979.    № 3. С. 12–15.