Моделирование напряженного состояния при многопроходном волочении медной проволоки

Шихов С.Е., Смирнов С.В., Вичужанин Д.И.

Екатеринбург, Россия

Целью данной работы является оценка возможности исследования многопроходного волочения путем последовательного моделирования каждого прохода в отдельности, взамен моделирования всего процесса целиком.

Достаточно часто при решении задач по волочению проволоки возникает необходимость оценки способности металла подвергаться деформации без разрушения, используя феноменологические  модели  поврежденности  металла  при пластической деформации [1-3]. Для этого выполняются расчеты показателя напряженного состояния К и показателя вида напряженного состояния μσ. При волочении проволоки можно принять, что показатель μσ постоянен и  ≈ -1. Показатель К определяется по формуле:

K=σТ,

где σ – среднее нормальное (гидростатическое) напряжение; Т – интенсивность касательных напряжений.

При анализе многопроходных маршрутов волочения обычно производится расчет изменения показателя K для одного прохода. Далее эти результаты переносятся на последующие проходы волочения в предположении об их независимости от предыстории деформирования.

Для выполнения поставленной задачи было осуществлено МКЭ-моделирование одно- и двухпроходного волочения с последующим анализом полученных результатов.

Расчеты производились для материальной частицы, траектория которой совпадала с осью симметрии проволоки, так как обычно разрушение в процессе волочения начинается именно в этом месте.

K

На рисунке приведены зависимости показателя K на оси симметрии проволоки от безразмерного параметра х\L в очаге деформации второго прохода (х – координата исследуемой точки вдоль очага деформации, L – длина геометрического очага деформации). Линия 1 – изменение для задачи с двумя проходами, линия 2 – для однопроходной задачи.

1

2

x\L

Из рисунка видно, что графики практически совпадают.

Таким образом, полученные результаты показывают возможность исследования многопроходного волочения путем последовательного моделирования каждого прохода в отдельности, взамен моделирования всего процесса целиком.

Работа выполнена по программе президиума РАН №22 (проект 09-П-1-1008).

Литература

1. В.Л. Колмогоров Напряжения, деформации, разрушение. М.: Металлургия. 1970, 232 с.

2. А.А. Богатов, О.И. Мижирицкий, С.В. Смирнов Ресурс пластичности металла при обработке давлением. М.: Металлургия. 1984, 144 с.

3. С.В. Смирнов, В.П. Швейкин Пластичность и деформируемость углеродистых сталей при обработке давлением. Екатеринбург: УрО РАН. 2009, 255 с.