ИНФРАКРАСНАЯ ТЕРМОГРАФИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В МЕТАЛЛАХ С РАЗЛИЧНЫМ РАЗМЕРОМ ЗЕРНА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ СЖАТИИ

Плехов О.А.

Пермь. Россия

В работе экспериментально исследуются механические и термодинамические характеристики крупнозернистых и субмикрокристаллических металлов (на примере титана Grade 2 и сплава В95) при динамическом сжатии со скоростями деформации 2-5 103 с-1. Образцы нанокристаллического титана с характерным размер зерна 300 нм изготовлены в Институте физики перспективных материалов УГАТУ (Уфа) методом равноканального углового прессования. Образцы из сплава В95 получены методом динамического равнокального прессования и предоставлены для исследования Институтом физики металлов УрО РАН (Екатеринбург).

Изменение поверхностной температуры проводилось инфракрасной камерой CEDIP Silver 450M (спектральный диапазон 3-5 микрон). В результате работы было показано, что характер скорости накопления и диссипации энергии в материале существенно зависит от размера зерна. Установлено, что процесс измельчения зерна повышает механические характеристики материала при динамическом деформировании (динамический предел упругости в нанокристаллическом титане увеличился на 25 %) и приводит к качественному изменению характера процесса поглощения и диссипации энергии в материале. Величина диссипированной энергии в нанокристалическом материале существенно выше, чем в крупнозернистом аналоге и не зависит от скорости и амплитуды нагружения в исследованном диапазоне скоростей деформации.

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что при измельчении зерна материал получает возможность задействовать структурный (конфигурационный) канал поглощения энергии деформирования и эффективно его использует в широком диапазоне скоростей деформации и интенсивности внешних воздействий.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (08-01-00699) и программы президиума РАН (09-П-1-1011).