ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

Ильиных А.В., Вильдеман В.Э.

Пермь, Россия.

Изучение факторов, влияющих на характер процессов образования и развития дефектов, связано с исследованием такого важного механического явления, каким является деформационное разупрочнение материалов на закритической стадии, непосредственно предшествующей моменту разрушения. Изучение основных закономерностей этого явления, а также их математическое моделирование создают условия для более адекватного прогнозирования условий потери несущей способности деформируемых тел и анализа возможностей управления процессами разрушения.

Приведённые в работе [1] результаты математического моделирования упрощённой геометрической модели зернистой структуры дают основания полагать, что не только прочностные характеристики, но и, возможно, в большей степени, параметры разупрочнения должны быть отнесены не к материалу как таковому, а к некоторой деформируемой области конечных размеров из данного материала.

Для подтверждения гипотезы о существовании масштабного эффекта на закритической стадии деформирования проведена серия экспериментов на одноосное растяжение плоских стальных образцов с различным соотношением длины и ширины рабочей части. Испытания осуществлялись на электромеханической испытательной системе Instron 5882 с использованием бесконтактного видеоэкстензометра AVE для измерения деформаций. Проведённые экспериментальные исследования позволили установить существенную зависимость ниспадающего участка диаграммы от размеров образцов, что на качественном уровне согласуется с зависимостями, полученными в результате математического моделирования процессов деформирования и структурного разрушения неоднородной среды.

Представляет интерес установление связи масштабных характеристик разупрочнения с параметрами структурной неоднородности. Для чего были разработаны алгоритм и реализованный на его основе программный комплекс для синтеза разнообразных зернистых структур с большим содержанием структурных элементов и с заданным значением пористости.

На основе полученных зернистых структур проведены численные расчёты процессов деформирования и структурного разрушения. Построенные диаграммы одноосного деформирования с ниспадающей ветвью существенно зависят от параметров зернистых структур, таких как пористость и форма зёрен.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Грант РФФИ  № 08-08-00702) и ФЦП «Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 годы» (гос. контракт № 02.518.11.7135).

Литература

1. В.Э. Вильдеман, А.В. Ильиных. Моделирование процессов структурного разрушения и масштабных эффектов разупрочнения на закритической стадии деформирования неоднородных сред. Физическая мезомеханика. 2007, 10, 4, 23-31.