К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И ФИЗИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОРОШКОВЫХ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК.

Соколкин Ю.В., Шобей М.М.

Пермь, Россия

В данной работе, при воздействии циклических нагрузок на элементы конструкций из порошковых структурно-неоднородных материалов в условиях сложного напряженного состояния, рассматривается постановка связанной краевой задачи микромеханики композитов [1], основанная на введении в определяющие соотношения нового материального объекта – функции поврежденности четвертого ранга ωmnpq(σh,r,N), зависящей от условий нагружения.

σij,j(r,N)=0,

εij(r,N)=12[Ui,j(r,N)+Uj,i(r,N)],							(1.1)

σij(r,N)=Cijmn(r)[Imnpq−ωmnpq(σh,r,N)]εpq(r,N)

σij(r,N)⋅nj|S=qi(xS).

Система уравнений (1.1) является не замкнутой. Для ее замыкания в случае изотропной функции поврежденности используются кинетические уравнения (1.2.-1.3).

dωKdN=12πвK⋅σαKехр−N+N0K−аKσαK22вK2σ2αK,					(1.2.)

dωGdN=12πвG⋅σαGехр−N+N0G−аGσαG22вG2σ2αG 					(1.3.)

Тензор четвертого ранга ωmnpq(σh,r,N), описывающий процессы структурного накопления повреждений, содержит структурные критерии прочности. Число независимых инвариантов этого тензора в случае изотропии всего два. Физически это означает, что можно выделить независимо инварианты, описывающие хрупкое и вязкое разрушение. Уравнение (1.2) характеризует процесс смешанного накопления повреждений, уравнение (1.3) характеризует вязкое накопление повреждений.

Достоинством данного подхода является то обстоятельство, что в данной работе, в отличие от традиционных [1] предлагается тензорный подход к теории прочности, а прогнозирование циклической долговечности осуществляется на решении нелинейной связанной краевой задачи.

При проведении статических испытаний на растяжение и кручение процесс накопления повреждений идентичен циклическим испытаниям. Поэтому для описания кинетического процесса накопления повреждений может служить диаграмма растяжения образца материала. При исследовании закономерностей поведения структурно-неоднородного порошкового материала при многоцикловом нагружении разработана методика прогнозирования долговечности, по данным, основанным на экспериментальной информации, получаемой из кривых статического деформирования материала при растяжении и кручении.

Литература

С.Д. Волков. Статистическая теория прочности. Москва, Свердловск, ТНТИ, 1980  175 с.