МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПАКЕТОВ КОЛЕЦ

ИЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА

ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В КРАНАХ С УПЛОТНЕНИЕМ ПО ШТОКУ

Зайцев А.В., Злобин Н.Г., Исаев О.Ю., Смирнов Д.В., Ханов А.М.

Пермь, Россия

Наноструктурированный терморасширенный графит (ТРГ) — уникальный материал, который вне зависимости от условий эксплуатации (повышенные температуры, термоциклирование, время контакта с агрессивными средами) обладает высокой термо-химической стойкостью, низким коэффициентом трения, высокими упругими свойствами. Уплотнительные кольца (УК) и пакеты УК из ТРГ очень надежны, не требуют дополнительной герметизации при эксплуатации, работают при температурах до 560  С и давлениях до 40,0 МПа в кранах с уплотнениями по штоку [1]. В настоящее время происходит интенсивное внедрение УК из ТРГ на предприятиях и промышленных объектах аэрокосмического, металлургического, нефтегазового и химического комплексов, предприятиях энергетики и ЖКХ.

Традиционные способы отработки УК из ТРГ (на натурных конструкциях и опытных образцах) неоправданны вследствие высокого риска возникновения аварий, сопровождающихся серьезным экологическим и экономическим ущербом. Поэтому большое значение приобретают методы математического моделирования, с помощью которых можно описывать поведение при эксплуатации, проектировать новые УК и их пакеты, оптимально соответствующие условиям нагружения конкретного узла. Разработана модель начального режима работы изготавливаемых крупносерийными партиями и использующихся в кранах с уплотнениями по штоку УК из ТРГ, которая позволила получить новые численные решения краевых задач для отдельных УК и их пакетов методом конечных элементов [2, 3]. Проведена оценка начальной прочности по совокупности критериев с учетом реальных механизмов разрушения (частичные потери несущей способности от растяжения и сжатия в радиальном, окружном и осевом направлениях, от продольного и поперечного сдвига); исследованы закономерности распределения независимых инвариантов тензора напряжений (для трансверсально-изотропных тел их четыре: два линейных и два квадратичных) в точках поперечных сечений УК, входящих в пакет, при различных температурах и давлениях рабочей среды, различной толщине и количестве УК в сальниковой камере, различных режимах возвратно-поступательного (движение в сторону нажимной втулки и в противоположном направлении) и вращательного движения штока, а также различных условиях на поверхностях контакта (трение, идеальное сопряжение или скольжение). Полученные из вычислительных экспериментов данные о местах расположения областей, в которых начинается разрушение ТРГ по различным механизмам, согласуются с результатами, наблюдаемыми при эксплуатации УК. Определены оптимальные давления герметизации, обоснованы рекомендации по внесению изменений в существующие конструкции пакетов УК, а также разработаны основы для создания методик уточненного прочностного анализа для инженеров-конструкторов, учитывающих анизотропию теплофизических, деформационных и прочностных свойств ТРГ и реальные механизмы разрушения.

Литература

1. М.Ю. Белова, И.А. Малкова, Т.М. Кузинова, А.С. Колышкин, О.Ю. Исаев. Модифицированные уплотнения из терморасширенного графита // Арматуростроение. 2006. № 3. С. 67–71.

2. А.В. Зайцев, Н.Г. Злобин. Моделирование эксплуатации уплотнительных элементов из наноструктурированного терморасширенного графита // Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии: Тр. VII Всероссийск. конф. молодых ученых. Новосибирск: Сибирское научн. изд-во, 2009. С. 80–82.

3. А.В. Зайцев, Н.Г. Злобин, О.Ю. Исаев, Д.В. Смирнов. Термомеханическая модель эксплуатации пакетов уплотнительных элементов из терморасширенного графита // Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации – 2009: Материалы XII Всероссийск. науч.-техн. конф. Пермь: ПГТУ, 2009. С. 327–329.