РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ОБОДЬЯХ ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ВАГОНОВ с помощью электромагнито-акустического преобразователя

Муравьев В.В., Коробейникова О.В., Стрижак В.А., Пряхин А.В.,

Волкова Л.В., Балобанов Е.Н.

Ижевск, Россия

условием возникновения и развития трещины является наличие локальной концентрации напряжений и высокий градиент разности главных механических напряжений вблизи структурных неоднородностей и концентраторов напряжения. Внутренние напряжения в ободьях вагонных колес формируются технологическими напряжениями, создаваемыми при изготовлении (прокатке и последующей термической обработке), и эксплуатационными вследствие динамических, циклических и статических нагрузок при взаимодействии пути и вагона. нормативные документы [1,2] регламентируют максимальное значение остаточных напряжений вблизи круга катания цельнокатанных вагонных колес, которое должно быть сжимающим и не превышать в окружном направлении 190 МПа. смена сжимающих напряжений на растягивающие, т.е. «переход через ноль» в соответствии с [3], должен быть не ближе, чем 40 мм от поверхности катания колес.

Для исследования напряжений в ободьях колес диаметром 957 мм была разработана установка с электромагнито-акустическим преобразователем (ЭМАП), позволяющая реализовать эхо-импульсный поляризационно-временной метод измерения скорости распространения сдвиговых волн. Принцип действия основан на измерении разности скоростей распространения по ширине обода колеса двух взаимно перпендикулярно поляризованных сдвиговых волн и преобразовании результатов измерений в значение остаточного напряжения с учетом акустоупругого коэффициента контролируемой стали. Измерения производятся с помощью совмещенного ЭМАП в нескольких местах обода по периметру и по высоте со стороны внутренней боковой поверхности. Для ввода волн не требуется контактной жидкости и специальной подготовки поверхности. Использование в экспериментальной установке в качестве регистратора цифрового осциллографа с частотой дискретизации fд=1 ГГц позволяет обеспечить инструментальную погрешность измерения времени задержки импульсов 0,01% на базе 260 мм, что с учетом методических погрешностей обеспечивает погрешность в определении напряжений не более 10 МПа.

разработанная экспериментальная установка позволяет регистрировать до 20 донных сигналов при ширине обода 130 мм. Разработанный метод опробован на 4-х колесах, бывших в эксплуатации, а также на 18-ти новых колесах для европейских и российских железных дорог, изготовленных на Выксунском металлургическом заводе. По результатам измерений рассчитано распределение напряжений по периметру и по ширине обода. Во всех исследованных колесах не обнаружено превышение максимального уровня сжимающих напряжений. максимальные сжимающие напряжения вблизи поверхности катания составили 130 МПа, минимальные растягивающие - 40 МПа. Зависимости напряжений, построенные по высоте обода, показывают, что в исследованных колесах «переход через ноль» имеет место, как правило, на расстоянии 50-55 мм от поверхности катания. В отдельных сечениях «переход через ноль» отмечен на глубине менее 40 мм.

Литература

1. СТО РЖД 1.11.002-2008. Контроль неразрушающий. Элементы колесных пар вагонов. Технические требования к ультразвуковому контролю.

2. EN 13262. Railway applications – Wheelsets and bogies – Wheels – Product requirements

Колесные пары и тележки. Колеса – Требования к продукции. Европейский стандарт. Французский стандарт – ANFOR, 2004.

3. РД 32-144-2000. Контроль неразрушающий приемочный. Колеса цельнокатаные, бандажи и оси колесных пар подвижного состава. Технические требования.