Идентификация кривой упрочнения металла при холодной деформации по результатам испытаний на сжатие образцов

Коновалов Д.А., Коновалов А.В.

Екатеринбург, Россия

Для  определения кривой упрочнения σs(ε), где  σs – сопротивление деформации, ε – логарифмическая деформация, при больших пластических деформациях наибольшее распространение на практике получил метод сжатия цилиндрических образцов. В последние годы получил развитие метод идентификации параметров вязкопластической реологической модели металла при помощи конечно-элементного моделирования процесса испытания на растяжение и кручения образцов [1 – 3].

Цель работы распространить этот метод для идентификации кривой упрочнения металла при холодной деформации по результатам испытаний на сжатие образцов.

При сжатии образца с большой деформацией, несмотря на шлифованные торцы образца, наличие на них смазки и полированную поверхность бойков, однородность деформации нарушается и образец принимает форму бочки. Из эксперимента получаем кривую нагружения, описывающую зависимость усилия сжатия P от величины сжатия Δh. Если задать модель определяющих соотношений и закон трения на контакте с бойком, структура которых адекватно описывает реологию материала образца при деформировании, то можно выполнить конечно-элементное моделирование процесса осадки образца. Неизвестными параметрами в определяющих соотношениях и законе трения будут кривая упрочнения и коэффициент трения. Их можно найти, минимизируя отклонения расчетной кривой P(Δh) и формы боковой поверхности образца от опытных значений.

Для  экспериментов  использовали  образцы  из  стали Ст3  со  средней  высотой h0=12.18 мм и диаметром d0=8 мм. Разброс размеров образцов по высоте не превышал 0,1 мм, по диаметру – 0,01 мм. Образцы изготовили из горячекатаного прутка, предварительного отожженного при температуре 760 оС в течение 2 часов с последующим охлаждением с печью. Сжатие образцов производили на испытательной машине Instron 8801. В результате процедуры идентификации получили следующие параметры сопротивления деформации испытанной стали: начальный предел текучести σ0=226,7 МПа, длина площадки текучести ε=0,0107, сопротивление деформации в конце площадки текучести на момент начала интенсивного упрочнения  σ1=242,66 МПа.

Таким образом, был предложен метод определения кривой упрочнения металлов при холодной пластической деформации по опытным данным на сжатие цилиндрических образцов. Метод основан на итерационном применении компьютерного моделирования процесса сжатия образца и корректировки кривой упрочнения, приводящей к уменьшению невязки расчетных и опытных значений усилия сжатия. При этом коэффициент трения на контакте образца с бойком определяется из условия наименьшего отклонения опытных и расчетных значений максимального и минимального радиусов боковой поверхности образца.

Работа была выполнена при поддержке междисциплинарного проекта УрО РАН № 09-М-13-2001.

Литература

1. A. Maniatty, N. Zabaras. Method for solving inverse elastoviscoplastique problems. Journal of Engineering  Mechanics. 1989, Vol. 115, No 10, р. 2216-2231.

2. J. C. Gelin,  O. Ghouati. An inverse method for determining viscoplastic properties of aluminum alloys.  Journal   of Materials Processing Technology. 1994, Vol. 45,  No 1, р. 435-440.

3. A. Gavrus, E. Massoni, J.L. Chenot. An inverse analysis using finite element model for identification of    rheological parameters. Journal of Materials Processing Technology. 1996, Vol. 60,  No 1, р. 447-454.