Зависимость между диаграммой напряжений и магнитными свойствами конструкционных сталей

Федотов В.П., Митропольская С.Ю.

Екатеринбург, Россия

При эксплуатации элементов конструкций происходят изменения механических свойств, которые сложно контролировать неразрушающими методами. Одним из путей решения этой проблемы является измерение магнитных характеристик с целью установить связь между ними и диаграммой напряжений для последующего расчета напряженно-деформированного состояния. В качестве контролируемого параметра предложено использовать коэрцитивную силу Нс, поскольку известно, что увеличение плотности дислокаций является основным влияющим на нее фактором в области пластической деформации:  Нс  N1/2, где N – плотность дислокаций [1].

Предложена механическая модель, которая учитывает два конкурирующих процесса в условиях нагружения: упрочнение за счет повышения плотности дислокаций и разупрочнение за счет возникновения внутренних дефектов. Данная модель позволяет аналитически построить диаграмму напряжение-деформация по двум точкам – пределу текучести и временному сопротивлению. Установлена корреляция между этими двумя точками и значениями коэрцитивной силы.

В качестве исходных данных для построения модели взяты результаты экспериментов, в которых магнитные измерения проводили в замкнутой магнитной цепи под нагрузкой, в условиях одноосного растяжения, и после разгрузки [2]. Материалом исследования послужили образцы трубной стали 17Г1С после длительной эксплуатации и восстановительной термообработки (отпуск в интервале температур 950-1100 0С), а также образцы сварного соединения стали класса Х70, вырезанные из спиральношовной трубы большого диаметра (основной металл, шов, околошовная зона) [3].

Предложенный подход позволил построить диаграммы напряжений на основе измеренного значения коэрцитивной силы. Расхождения между экспериментальными данными и диаграммами напряжений, построенными аналитически по найденным корреляциям через значения коэрцитивной силы для сталей 17Г1С и Х70 в исследованных структурных состояниях, не превышают 2 %.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 09-08-01091) и Программ РАН 09-М-13-2001 и 09-П-1-1004.

Литература

1. Михеев М.Н., Горкунов Э.С. Магнитные методы структурного анализа и неразрушающего контроля. –М.: Наука, 1993. – 252 с.

2. Горкунов Э.С., Смирнов С.В. и др. Взаимосвязь между параметрами напряженно-деформированного состояния и магнитными характеристиками углеродистых сталей//ФММ. 2007.  №3. С.1-6.

3. Горкунов Э.С., Митропольская С.Ю., Вичужанин Д.И., Туева Е.А. Применение магнитных методов для оценки нагруженности и поврежденности стали Х70// Физическая мезомеханика. 2010. Т.13. №1. С.73-82.