АВТОВОЛНОВАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ

Зуев Л.Б., Данилов В.И.

Томск, Россия

Изучение природы пластической деформации твердых тел в течение последних двух десятилетий привело к важному заключению о том, что пластическое течение протекает неоднородно на любом этапе. Универсальность этого положения прослеживается на микроскопическом, мезоскопическом и макроскопическом масштабных уровнях [1]. Можно утверждать, что микро-, -мезо и макромасштабные явления локализации начинают давать вклады в ход процессов пластического течения практически одновременно. Явление макролокализации характерно для любых материалов и любых условий нагружения, а распределения очагов макролокализации и их кинетика определены законом деформационного упрочнения, то есть, стадийностью кривой течения материала, причем:

- на площадке текучести при коэффициенте деформационного упрочнения dσ/dε=θ≈0 или на стадии легкого скольжения монокристаллов θ≈10−3G наблюдаются движущиеся одиночные деформационные фронты,

- картина локализации деформации на стадии линейного упрочнения θ=const представляет собой систему эквидистантно расположенных движущихся очагов локализованной деформации, имеющую признаки волнового процесса с постоянными длиной волны λ и скоростью Vaw,

- на стадии параболического упрочнения по Тейлору σ~ε1/2,θ~ε−1/2 зоны локализации пластической деформации формируют стационарную пространственно периодическую картину c постоянным пространственным периодом λ,

- на завершающей стадии процесса деформирования (стадия предразрушения) в образце в месте будущего разрушения формируется стационарный высокоамплитудный очаг локализованной пластичности, а остальные зоны локализации движутся неравномерно, но самосогласованно [2].

Показано, что наблюдаемые закономерности макролокализованного пластического течения являются следствиями самоорганизации дефектной подсистемы кристалла в ходе пластической деформации и могут рассматриваться как различные формы автоволновых процессов в активной деформируемой среде [3].

Анализ поведения очагов локализованной пластичности на завершающей стадии процесса деформирования (стадия предразрушения) показал, что в этом случае очаги движутся таким образом, что в координатах «положение очага – время» образуют веер прямых, координаты центра которого соответствуют месту и моменту будущего разрушения образца. Эта закономерность была прослежена на ряде металлов и сплавов, обладающих различными структурами и свойствами, в частности: ГЦК и ОЦК, чистые металлы и сплавы, моно- и поликристаллы с разным размером зерна.

Это позволило предложить новый метод предсказания места и времени разрушения экстраполяцией зависимостей «положение очага – время» к большим временам. Проверка показала, что подобный способ обладает достаточной предсказательной возможностью и на его базе возможно развитие методики контроля состояния деталей и конструкций.

Литература

1. Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, С.А. Баранникова. Физика макролокализации пластического течения. Новосибирск: Наука, 2008. 327 с.

2. В.И. Данилов, Л.Б. Зуев. Макролокализация пластической деформации и стадийность пластического течения в поликристаллических металлах и сплавах // УФМ. 2008. Т. 9. № 4. С. 371-422.

3. Л.Б. Зуев, Ю.А. Хон, С.А. Баранникова. Дисперсия автоволн локализованного пластического течения // ЖТФ. 2010, Т. 80. № 7. С. 53-59.