ТРИБОСПЕКТРОСКОПИЯ – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЙ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Cмолин А.Ю., Шилько Е.В., Сергеев В.В., Дмитриев А.И., Добрынин С.А., Псахье С.Г.

Томск, Россия

Нанесение наноструктурных покрытий позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики элементов машин, механизмов и конструкций. При этом механические свойства таких покрытий сильно зависят от наличия в них дефектов и повреждений наноразмерного масштаба. Одним из методов неразрушающего контроля качества покрытия, позволяющим оценить дефекты структуры тонких поверхностных слоев, является подход, связанный с использованием силы трения в качестве измеряемого и анализируемого параметра отклика системы [1], и названный трибоспектроскопией. В данной работе возможности применения этого способа для анализа дефектности поверхностных слоев твердых тел изучены на основе численного моделирования на примере металла с высокопрочным керамическим покрытием в трехмерной постановке.

В качестве метода моделирования предлагается использовать метод подвижных клеточных автоматов. В этом методе материал представляется ансамблем частиц конечного размера, взаимодействующих по определенным правилам, обеспечивающим возможность описывать как сплошной материал, так и процессы разрушения в нем, вплоть до фрагментации и взаимодействия этих фрагментов как сыпучей среды [2].

Моделировался стальной образец с покрытием из керамики ZrO2. Толщина покрытия 60 нм, длина образца – 250 нм, ширина – 125 нм, размер автомата 3 нм. Керамическое контртело имело форму усеченного конуса с диаметром основания 60 нм. При движении контртела проводилась регистрация силы трения F. Затем строилось преобразование Фурье F(t) и анализировался получаемый спектр.

Поврежденность поверхностного слоя моделировалась генерацией наноскописческих нарушений сплошности покрытия путем удаления соответствующих автоматов из начальной структуры образца. Анализировались периодически расположенные протяженные повреждения – нанопоры (ширина 12 нм, высота 3 нм). Изучалась возможность определения расстояния между дефектами.

Полученные результаты позволяют предполагать, что нанопоры порядка 12–80 нм могут быть идентифицированы в реальных экспериментах на основе анализа спектра силы трения скольжения. В основу экспериментальной установки может быть положена система, предложенная в [3]. Идея установки состоит в том, что контртело, лежащее на поверхности, приводится в движение, при этом с высокой точностью измеряется как перемещение контртела, так и действующая на него сила.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-03-12039-офи_м), Программы фундаментальных исследований Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН (проект № 13.13.3), интеграционного проекта СО РАН №127 со сторонними организациями.

Литература

1. С.Г. Псахье, В.Л. Попов, Е.В. Шилько, А.Ю. Смолин, А.И. Дмитриев. Изучение поведения и диагностика свойств поверхностного слоя твердого тела на основе спектрального анализа. Физическая мезомеханика. 2009. Т.12, №4, С. 27–42.

2. С.Г. Псахье, Г.П. Остермайер, А.И. Дмитриев и др. Метод подвижных клеточных автоматов как новое направление дискретной вычислительной механики. I. Теоретическое описание. Физическая мезомеханика. 2000. Т. 3, № , с. 5–13.

3.  V.L. Popov, J. Starcevic, A.E. Filippov. Reconstruction of potential from dynamic experiments. Phys. Rev. E. 2007, V.75, №6, P. 066104-1–066104-6.