Изменение структуры сталей газопроводов после длительной эксплуатации

Макаров Н.К., Аргунова А.А, Голиков Н.И.

Якутск, Россия

В Республике Саха (Якутия) эксплуатируются магистральные трубопроводы, работающие в условиях резко-континентального климата, где диапазон изменения температуры достигает порядка 100 0С. В процессе длительной эксплуатации в металле возникают структурные изменения, и, как следствие, уменьшение пластичности и изменение соответствующих характеристик.

В данной работе рассмотрено сравнение структур сварных соединений и основного металла образцов из новой трубы и образцов из магистрального газопровода после эксплуатации в течении 40 лет.

Для  исследования  изготовлены  образцы  из  сварных  катушек труб диаметрами 529 мм, с толщинами стенки по 7 мм, изготовленных из стали марки 09Г2С. Сварное соединение стыка труб новой катушки получено ручной дуговой сваркой обратноступенчатым методом с перекрытием начала и конца сварки на 10—20 мм электродами УОНИ 13/55. Вторая партия образцов изготовлены из вырезанного дефектного участка магистрального газопровода по причине образования в ней гофра в процессе эксплуатации. Здесь сварное соединение выполнено автоматической сваркой в 3 слоя с применением сварочной проволоки Св-10Г2 диаметром 2 мм под флюсом АН-348А. Усиление шва составляет 2—3 мм с плавным переходом к основному металлу, ширина шва — 18—20 мм.

Основной металл обоих трубопроводов имеет мелкозернистую ферритно–перлитную структуру, перлит пластинчатый. При исследовании шлифов катушки после эксплуатации были обнаружены дефекты так называемые “каверны” с четко выраженными границами в основном на сварном шве и на основном металле. Выпадение зерен “каверны” в сварном шве и в основном металле происходит по границам феррито-перлитовых образований, в основном в перлитовой структуре. На катушке же, не эксплуатировавшейся таких изменений в структуре не обнаружены.

Таким образом, полученные результаты показали, что в шлифах после эксплуатации происходит выпадение сульфидов, насыщенных составляющих, которые приводят к ухудшению механических свойств материала и старению металла. Такие же результаты подтверждаются более ранними исследованиями.

Литература

1. В.П. Ларионов, «Электродуговая сварка конструкций в северном исполнении».- Новосибирск: Наука 1986 г, 256 стр;