ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ С КОНЦЕНТРАТОРАМИ ПО ОСТАТОЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

Павлов В.Ф., Чирков А.В., Семёнова О.Ю.

Самара, Россия

В работе [1] для оценки приращения предела выносливости поверхностно упрочнённых деталей с концентраторами был предложен критерий среднеинтегральных остаточных напряжений в виде

σост=2π01σz(ξ)1−ξ2dξ,

где σz(ξ) – осевые остаточные напряжения в опасном сечении детали; ξ=ytкр – расстояние от дна концентратора до текущего слоя, выраженное в долях tкр; tкр – критическая глубина нераспространяющейся трещины усталости, возникающей при работе детали на пределе выносливости.

Приращение предела выносливости при изгибе в случае симметричного цикла Δσ−1 упрочнённой детали с помощью σост можно определить по следующей формуле:

Δσ−1=ψσ⋅σост,

где ψσ – коэффициент влияния остаточных напряжений на предел выносливости.

Изучалась возможность использования критерия σост для деталей из алюминиевых сплавов на примере образцов из В95 и Д16Т.

Гладкие образцы диаметром 15 мм с отверстием 5 мм подвергались пневмодробеструйной обработке. Затем на гладкие образцы наносились круговые надрезы полукруглого профиля двух радиусов R=0,3 мм и R=0,5 мм. Остаточные напряжения в гладких образцах определялись экспериментально, а в образцах с надрезом – суммированием дополнительных напряжений, возникающих при нанесении надрезов на упрочнённую поверхность, и остаточных напряжений гладких образцов.

Испытания образцов с надрезом на усталость при изгибе в случае симметричного цикла проводились на базе 107 циклов нагружения. Результаты испытаний показали, что для упрочнённых образцов с надрезом из алюминиевых сплавов значение коэффициента ψσ составляет в среднем 0,373. Это значение практически совпадает со значением ψσ=0,36 для образцов и деталей из сталей и сплавов на основе никеля с такой же концентрацией напряжений [2].

Таким образом, проведённое исследование показало, что критерий σост может быть использован для прогнозирования приращения предела выносливости упрочнённых деталей с концентраторами напряжений из алюминиевых сплавов В95 и Д16Т.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП. 2.1.1/3397)

Литература

1. В.Ф. Павлов. О связи остаточных напряжений и предела выносливости при изгибе в условиях концентрации напряжений. Известия вузов. Машиностроение. – 1986. – №8. – С. 29 – 32.

2. В.Ф. Павлов, В.А. Кирпичёв, В.Б. Иванов. Остаточные напряжения и сопротивление усталости упрочнённых деталей с концентраторами напряжений. Самара: Издательство СНЦ, 2008 – 64 с.