МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ДЕФОРМАЦИЯМ

- Вакулюк В.С., Сазанов В.П., Филиппов А.А.

Самара, Россия

Исследовано влияние глубины концентратора, наименьшего и наибольшего поперечных размеров на распределение остаточных напряжений в детали прямоугольного поперечного сечения с V-образными симметричными надрезами. Расчёты остаточных напряжений проводились методом конечных элементов по изотропным первоначальным деформациям поверхностного слоя детали для случая плоской деформации. В силу симметрии на конечные элементы разбивалась четвёртая часть детали (рис. 1).

Расчёты проводились для радиуса впадины концентратора R= 0,25 мм и R= 0,5 мм, угла раскрытия концентратора β= 60o, размера с= 6,25 мм.  Наименьший  d и  наибольший D поперечные   размеры   детали  изменялись  в  пределах: d= 0,8 – 2,0 мм и D= 1,6 – 4,2 мм. Во всех рассматриваемых случаях толщина слоя δ с первоначальной деформацией (на рис.1 этот слой затемнён) задавалась равной 0,2 мм и постоянной по контуру детали. В исследовании принималось: модуль продольной упругости Е=2⋅105 МПа, коэффициент Пуассона μ=0,3, однородная первоначальная деформация ε0=1,56⋅10−3.

Результаты расчётов главных остаточных напряжений σ3 представлены на рис. 2 и 3, где показано влияние глубины концентратора t=D−d и наименьшего размера d на остаточные напряжения в минимальном сечении детали (сплошные линии – R = 0,5 мм, пунктирные – R = 0,25 мм) из данных рис. 2 и 3 следует, что начиная с некоторой глубины концентратора t упрочнение периферийной по отношению к наименьшему сечению области детали практически не оказывает влияния на распределение остаточных напряжений σ3 во впадине. Уменьшение размера d ведёт к падению остаточных напряжений в минимальном сечении. Необходимо отметить, что при уменьшении d остаточные напряжения для различных значений наибольшего поперечного размера D сближаются (рис. 3).

| Рис.1 | Рис.2 | Рис.3 |
| --- | --- | --- |

Таким образом, проведённые расчёты показывают, что глубина V-образного надреза в детали прямоугольного поперечного сечения оказывает существенное влияние на распределение остаточных напряжений в области концентратора, что необходимо учитывать при прогнозировании сопротивления усталости деталей [1].

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП.2.1.1/3397).

Литература

1. В.Ф. Павлов. Влияние характера распределения остаточных напряжений по толщине поверхности слоя детали на сопротивление усталости. Известия вузов. Машиностроение.– 1987. – №7. – С. 3–6.