ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ

Сидоров М.М., Голиков Н.И.

Якутск, Россия

Термодеформационный цикл сварки оказывает интенсивные воздействия на структуру и напряженно-деформированное состояние металла конструкции – возможно появление технологических и конструкционных концентраторов напряжений (поры, шлаковые включения, усиление шва и т.п.), выявить и устранить которые часто невозможно. Это обуславливает более интенсивное накопление поврежденности в зоне сварного соединения [1], и как следствие, около 80 % разрушений сварных оболочных конструкций происходит в зоне сварных соединений [2].

Также известно, что в процессе длительной эксплуатации в металле имеют структурные изменения, и как следствие, уменьшение пластичности и изменение соответствующих характеристик. Одной из характеристик определяющих надежность материала, его способность сопротивляться хрупкому разрушению является ударная вязкость.

Поэтому повышения технологических и эксплуатационных прочностей сварных конструкций может быть достигнуто путем разработки мероприятий, направленных на изменение остаточного напряженного состояния и физико-механических свойств сварных соединений.

Наименее изученным из известных методов представляется метод ультразвуковой ударной обработки (УУО) как с точки зрения механизма самого явления, так и технологии его применения. Преимущество этого метода в том, что он совмещает поверхностное упрочнение пластической деформацией при циклических ударах и изменяет общее объемное напряженное состояние в результате воздействия ультразвуковых колебаний [3].

В настоящей работе проведено исследование изменения ударной вязкости сварного соединения стыков труб, изготовленных из стали марки 09Г2С после термической и ультразвуковой ударной обработки.

Для исследований было подготовлено сварное соединение стыка труб диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, полученное ручной дуговой сваркой в 3 слоя обратным ступенчатым методом с перекрытием начала и конца сварки 10-20 мм электродами класса прочности Э50А. Получены результаты механического испытания (ударной вязкости) образцов, подвергшихся ультразвуковой ударной и термической обработке.

Литература

1. Технические средства диагностирования. Справочник/ В.В. Клюев, П.П. Пархоменко, В.Е. Абрамчук и др./ под общей редакцией В.В. Клюева, М.: Машиностроение, 1989 – 672 с.

2. Трубы для магистральных трубопроводов/ М.П. Анучкин, В.Н. Горицкий, Б.И. Мироненко, М.: Недра, 1986 - 231 с.

3. Применение метода ультразвуковой ударной обработки для сварных соединений конструкционных сталей. О.Н. Нехорошков, В.П. Першин, Б.С. Семухин, Вестник ТГАСУ, 2006. - №2.

4. Энергосберегающие технологии снижения остаточных напряжений в сварных конструкциях/ Г.И. Лащенко, Сварщик России, 2006 - №1, с.15