ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ ПОСЛЕ СВАРКИ ВЗРЫВОМ И ПАКЕТНОЙ ПРОКАТКИ

Гладковский С.В., Коковихин Е.А., Бородин Е.М., Вичужанин Д.И.,

Смирнова С.В., Трунина Т.А.

Екатеринбург, Россия

В работе изучены особенности механического поведения при испытаниях на одноосное растяжение и ударную вязкость слоистых металлических композитов на основе сталей 20, 12Х18Н10Т и меди М1 после сварки взрывом и пакетной прокатки. Сварка взрывом 2 и 3-слойных разнородных пластин толщиной 2 и 5 мм проводилась на предприятии ООО «Уралтехнопроект» (г. Екатеринбург) по оригинальной технологии. Холодная и теплая (t = 300-500 ºС) прокатки листовых материалов и сварных композитов осуществлялась в ЦКП «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН на прокатном стане Дуо/Кварто с диаметром валков 55 и 255 мм.

Проведенные при комнатной температуре испытания на растяжение на универсальной испытательной машине установке Instron-8801 продемонстрировали высокий комплекс механических свойств композитов после сварки взрывом и пакетной прокатки и показали, что форма кривых растяжения исходных материалов и композитов на их основе существенно различаются. Проанализирована связь между формой кривых растяжения композитов и стадийностью развития процессов пластической деформации и разрушения в слоях из разнородных металлических материалов. При этом на кривых растяжения композитов с внешними слоями из стали 12Х18Н10Т наблюдался эффект прерывистой текучести, который заметно усиливался после дополнительной холодной прокатки.

Установлено, что образование во внешних слоях из стали 12Х18Н10Т 25 % α'-мартенсита деформации при сварке взрывом и последующей холодной прокатке с обжатием 50 % способствует  повышению  как  общей  прочности  композита  по  сравнению  с исходными материалами до уровня sВ=1080 МПа и s0,2=860 МПа, так и значительному приросту микротвердости внешнего слоя (∆HV≈280-400 кгс/мм2). Проведено сравнение экспериментальных значений sВ и прочностных свойств композитов, рассчитанных на основе модели одинаковых деформаций Д. Мартина для разнопрочных структурных составляющих агрегата.

Инструментированные ударные испытания исходных заготовок и композитов при температуре 20 и -70 ºС на маятниковом копре Tinius Olsen IT542M с записью диаграмм «нагрузка-прогиб» показали, что в зависимости от ориентации линии надреза относительно плоскости сварного соединения значения KCV композитов различаются в 2,5-3,5 раза. Для слоистых материалов значения работы распространения трещины (Ар) существенно превышали работу зарождения трещины (Аз), что свидетельствует о повышенном сопротивлении изученных композитов хрупкому разрушению.

Выявлена взаимосвязь между дополнительными осцилляциями нагрузки на экспериментальных кривых ударного нагружения и частичным ответвлением трещины по границам сварного соединения, способствующим увеличению энергоемкости разрушения материала при ударном нагружении.

Работа выполнена при частичной поддержке Программы Президиума РАН № 22 «Фундаментальные проблемы механики взаимодействий в технических и природных системах» и Гранта РФФИ-Урал (проект 10-02-96041).