ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТОМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Бородин Е.М., Двойников Д.А., Коковихин Е.А., Мазунин В.П., Потапов А.И.

Екатеринбург, Россия

В Институте машиноведения УрО РАН в течение ряда лет используется пластометр кулачкового типа оригинальной конструкции, имеющий высокую жесткость станины, позволяющую выполнять осадку образцов с усилиями до 500 кН. Основное его назначение – определение сопротивления деформации σs металлов и сплавов.

Анализ справочных данных по σs свидетельствует о противоречивости ряда сведений. Для многих сплавов, в том числе вновь разработанных, необходимые данные по сопротивлению деформации отсутствуют. Это позволяет считать важной и актуальной задачу организации и проведения этих исследований с целью постоянного обновления и пополнения базы данных по σs.

Cопротивление деформации определяют при одноосном растяжении или сжатии. Наиболее информативным методом является осадка образцов на пластометрах, так как позволяет получать данные по σs в более широком диапазоне степеней и скоростей деформирования в условиях холодной, теплой и горячей деформации.

Сотрудниками лаборатории деформирования и разрушения ИМАШ УрО РАН на базе указанного пластометра создан автоматизированный пластометрический комплекс. Итоги последнего этапа исследований приведены в статье со следующими выводами:

1. Модернизация кулачкового пластометра, создание на его основе автоматизированного пластометрического комплекса, а также использование усовершенствованной методики испытаний позволяет получать более достоверные данные по сопротивлению деформации различных сталей и сплавов в широком интервале степеней (до 80 %), скоростей (от 0,01 до 100 с-1) и температур (от 20 до 1250 оС) деформации.

2. Применение компьютерной техники для записи и обработки параметров деформирования также повышает надежность и достоверность экспериментальных данных, обеспечивает возможность хранения их в электронном виде и накопления базы данных по реологическим свойствам испытываемых металлов и сплавов.

3. На комплексе проведен обширный объем экспериментальных исследований по определению сопротивления деформации различных сталей и сплавов в интервале температур холодной, теплой и горячей деформации. В качестве примеров в статье представлены результаты испытаний сталей 45 и 20.

Испытания стали 45 при комнатной температуре показали, что с повышением скорости деформации сталь упрочняется интенсивнее на первом этапе осадки, однако максимальное значение σs от скорости деформации практически не зависит.

Испытания стали 20 в интервале температур 20 – 600 оС при различных скоростях деформации показали, что кривые σs имеют максимум, который смещается в сторону более высоких температур с повышением скорости деформации. Сопротивление деформации практически мало меняется в интервале 20 – 400 оС и заметно снижается только с повышением температуры до 500 – 600 оС.

Литература

1. Мазунин В.П., Двойников Д.А. Особенности анализа переходных процессов в оптимизированных по быстродействию нелинейных системах управления электроприводами// Электротехника, 2006. №7. С. 2-7.

2. Потапов А.И., Двойников Д.А., Мазунин В.П., Коковихин Е.А. Пластометр кулачкового типа. Методика и некоторые результаты исследований сопротивления деформации. Ресурс и диагностика материалов и конструкций. Доклад на IV Российской научно-технической конференции. (электронная версия)