О НЕОДНОРОДНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СЖАТИИ ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД

Баранникова С.А., Надежкин М.В.

Томск, Россия

В [1] проблема макроскопической локализации пластической деформации изучалась, главным образом, на металлических ГЦК, ОЦК и ГПУ моно- и поликристаллах при растяжении. В настоящей работе комплексные исследования характера неоднородности деформации выполнены на образцах горных пород мрамора, песчаника и пестрого сильвинита, а также на щелочно-галоидных монокристаллах KCl, NaCl, LiF. Образцы горных пород размером 25×12×10 мм сжимались вдоль длинной оси образца на испытательной машине со скоростью перемещения подвижного захвата 1.7·106 м/с. Образцы ЩГК размерами 21×19×15 мм (NaCl), 30×19×8 мм (KCl и LiF) выкалывались из монокристаллических буль по плоскостям спайности и деформировались сжатием вдоль направления [001] со скоростью 3.3·106 м/с. Одновременно с записью диаграммы сжатия с начала нагружения и до полного разрушения образца методом двухэкспозиционной спекл-фотографии последовательно регистрировались поля векторов перемещений точек на рабочей грани исследуемых образцов, а также для наблюдения за распределением макронапряжений в ЩГК был использован метод фотоупругости.

В горных породах деформация с самого начала нагружения распределена по объему неоднородно, то есть, локализована в зонах макроскопического масштаба, в то время как другие объемы при этом же приросте деформации практически не деформируются. В образцах песчаника и мрамора расстояние между зонами локализации деформации составило ~ 41 мм. Особенностью поведения зон локализованной деформации явилось их перемещение по образцу на линейных участках (σ~ε) со скоростью ~ 3,0105 м/с в образцах песчаника и ~ 4,2105 м/с в образцах мрамора. Анализ картин локализации деформации  в сильвините показал, что с самого начала сжатия деформация локализована в одной зоне, распределенной по всей ширине образца; скорость перемещения этой зоны составила ~ 2,8105 м/с на стадии линейного деформационного упрочнения. Исследование характера локализации пластической деформации горных пород песчаника, мрамора и сильвинита на “пилообразных“ участках кривых сжатия оказалось невозможным из-за растрескивания образцов. Установлен характер макролокализации пластической деформации в процессе нагружения сжатием ЩГК. В соответствии со сменой стадий деформационной кривой ЩГК происходит эволюция типов картин распределений локальных деформаций в процессе нагружения. А именно: в NaCl, KCl на линейной стадии I наблюдается пара движущихся с постоянной скоростью зон локализации деформации. В LiF на данной стадии картина локализации деформации представляет собой единичные очаги так же движущиеся с постоянной скоростью; на линейной стадии II в KCl, LiF пара очагов локализации деформации, и в NaCl четыре эквидистантно расположенных очагов локализации деформации равномерно движутся с постоянными скоростями. Однако образец проходится упомянутыми очагами локализации деформации один раз. К концу этой стадии происходит остановка подвижных очагов локализованной деформации; в NaCl, LiF на линейной стадии III обнаружена стационарная система очагов пластической деформации. Скорости движения очагов локализованной деформации в образцах пластично-хрупких горных и пластичных ЩГК по порядку величины совпадают со скоростями, характерными для такого движения в пластичных металлах, причем эти скорости оказались примерно на порядок выше скорости движения подвижного захвата испытательной машины при сжатии.

Литература

1. Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, С.А. Баранникова.  Физика макролокализации пластического течения. Новосибирск: Наука,  2008. 327 с.