- СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОМАТЕРИАЛОВ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИМЕСЕЙ

Малашенко В.В., Малашенко Т.И.

Донецк, Украина

Механические свойства кристаллов в значительной степени определяются перемещением дислокаций и их взаимодействием с локальными барьерами, создаваемыми точечными дефектами. Препятствуя движению дислокаций, примеси, вакансии и другие точечные дефекты оказывают существенное влияние на пластичность, прочность и другие свойства металлов. Исследованию влияния точечных дефектов на динамику дислокаций посвящены работы [1-6]. Однако при изучении нанокристаллов особый интерес представляет вопрос о влиянии поверхности на взаимодействие дислокаций с точечными дефектами, распределенными как на поверхности, так и в объеме образца, поскольку именно поверхность нанообъекта оказывает огромное влияние на формирование его свойств. В работе [4] исследовалось движение одиночных дислокаций в поле поверхностных примесей, однако влияние сил изображения там не учитывалось. В настоящей работе показано, что в результате действия сил изображения формируется приповерхностный слой, внутри которого влияние поверхности является весьма существенным. При деформировании с высокой скоростью толщина этого слоя равна ,  где с  - скорость звука,  - плотность подвижных дислокаций,  - модуль вектора Бюргерса, - скорость пластической деформации. Численные оценки показывают, что толщина данного слоя может составлять от нанометра до нескольких десятков нанометров. При движении дислокации в приповерхностном слое параллельно свободной поверхности имеет место эффект динамической блокировки влияния точечных дефектов поверхности на дислокационное скольжение: действие сил изображения подавляет этот канал диссипации [5]. В настоящей работе показано, что влияние объемно распределенных точечных дефектов в приповерхностном слое тоже значительно снижается: отношение силы торможения дислокации дефектами в приповерхностной области  к такой же силе  в области, где влияние поверхности несущественно, определяется выражением

Здесь  – расстояние от поверхности до плоскости скольжения дислокации,  – среднее расстояние между дефектами. Снижение силы торможения может достигать двух порядков. Данный эффект оказывает значительное влияние на движение дислокаций в динамической области скоростей, а, следовательно, и на процесс пластической деформации металлических нанообразцов.

- Литература

1. Malashenko V. V. Dynamic drag of edge dislocation by circular prismatic loops and point defects. Physica B: Phys. Cond. Mat.  2009,  Vol. 404, № 21.  Р. 3890–3893.

2. В.В. Малашенко. Влияние фононной вязкости и дислокационного взаимодействия на скольжение пары краевых дислокаций в кристалле с точечными дефектами. ФТТ. 2006,  Т.48,  №3, с. 433-435.

3. В.В. Малашенко. Влияние коллективных эффектов на характер динамического поведения одиночной краевой дислокации в   кристалле с  точечными дефектами.  ФТТ. 2007, Т.49, №1, с. 78-82.

4. V.V.Malashenko, V.L. Sobolev, B.I. Khudik. Dynamical Deceleration of a Dislocation by Surface Defects  Phys. Stat. Sol. (b). 1987, V. 144,  №2,  p. 463-470.

5 . В.В. Малашенко.  Эффект динамической блокировки влияния поверхностных точечных дефектов на скольжение краевых дислокаций. ФТТ. 2009.  Т. 51, № 4. С. 703–705.

6. Malashenko V. V. Dynamic drag of dislocation by point defects in near-surface crystal layer / V. V. Malashenko // Modern Рhys. Lett. B. – 2009. – Vol. 23, № 16. – Р. 2041–2047.