МАГНИТНОРЕЗОНАНСНЫЙ КОНТРОЛЬ СПИНОВЫХ НАНОГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ

Соболев А.С.

Екатеринбург, Россия

Наногетерогенные системы (дисперсность структурных образований на уровне 100 нм) могут формироваться в виде искусственно создаваемых, например, высокоэнергетическим облучением или в ходе физико-химических или технологических процессов. Среди таких систем определенное место занимают спиновые наногетерогенные системы (СНС), то есть содержащие нескомпенсированный спин и связанный с ним магнитный момент элементарных частиц – ядра (протона) или электрона.. Наличие магнитного момента открывает возможность формирования нового направления, связанного с применением магнитнорезонансных методов для исследования и контроля двух типов СНС– ядерных (протонных) методами ЯМР (ПМР) и электронных методами ЭПР [1]. В работе рассмотрены некоторые вопросы в развитии этого направления.

Одним из самых распространенных протоносодержащих веществ является вода, в которой из-за наличия водородных связей могут формироваться надмолекулярные наногетерогенные структуры. В работе показано, что по изменению формы линий ПМР и ее ширины между точками максимального наклона Hpp можно исследовать динамику формирования наноструктурированной связанной воды. В частности, для системы кварцевый песок–вода экспериментально установлено, что при снижении влажности W ниже 4 % наблюдается нелинейная зависимость Hpp от W. Это приемлемо описывается моделью формирования надмолекулярных цепочечных структур из молекул воды в условиях ее контакта с поверхностью частиц кварца. Была так же исследована динамика процесса затворения водой ряда цементных паст и установлено, что при этом происходит связывание воды, проявляющееся в изменением формы линии ПМР от Лоренцевой к Гауссовой. Причем для разных цементных паст скорость изменения формы разная, а ее повышенная скорость приводит к формированию менее качественного цементного камня. Критерий, связанный со скоростью изменения формы линии ПМР, может быть использован для экспресс - контроля качества цементных паст на ранних стадиях структурообразования, примерно в пределах 20-30 минут от начала затворения.

В работе методом ЭПР в диапазоне резонансных частот от 10 до 10000 МГц были исследованы образования из частиц лития, сформированные в оптически прозрачном монокристалле LiF при его высокоэнергетическом облучении. Причем электронограммы показали наличие металлического лития в двух модификациях: ОЦК и ГЦК и отсутствие оксида лития. На 10000 МГц наблюдалась несимметричная обусловленная скин-эффектом Дайсоновская форма линии ЭПР [2]. Но уже при 300 МГц форма линии ЭПР становится близкой к Лоренцевой форме с шириной линии Hpp 10 А/м, то есть глубина скин-слоя становится соизмеримой максимальным размером  50 мкм образований из частиц лития. Оптические наблюдения показали, что эти образования сосредоточены в очень узких каналах (диаметр от 50 до 100 нм), ориентированных преимущественно по оси образца и занимающих  суммарный  объем  0,1мм3. Оценка  методом  ЭПР  на резонансной частоте 35 Мгц приводит к значению количества парамагнитных центров в образце 5 1016, то есть объем центра составляет  2 нм3.

Таким образом, магнитнорезонансные методы могут сформировать перспективное направление по исследованию и контролю спиновых наногетерогенных систем.

Литература

1. А.Керрингтон, Э Мак-Лечлан. Магнитный резонанс и его применения в химии. -М.: Мир, 1970,-447с.

2. Э.К. Винтер. Магнитный резонанс в металлах.-М.: Мир, 1976.-486.с